# SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

emulsją i grysami

na sieci dróg wojewódzkich

administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

2020 r.

1. Wstęp

Remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznej określamy zespół zabiegów technicznych wykonywanych na bieżąco związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich dla kategorii ruchu KR-3 w technologii wykonania emulsją asfaltową i grysami przy głębokości ubytków do 3 cm.

| Wykonanie remontów cząstkowych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w 2019 roku z podziałem na zadania: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie Nr 1 | Wykonanie remontów cząstkowych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie |  |  |
| L.p. | Rodzaj remontu | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami przy głębokości ubytków do 3 cm | m² | 6 000 |
| Zadanie Nr 2 | Wykonanie remontów cząstkowych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu |  |  |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami przy głębokości ubytków do 3 cm | m² | 6 000 |

1.2. Określenia podstawowe

1.2.1. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym polegającym na kolejnym rozłożeniu:  warstwy lepiszcza, warstwy kruszywa o określonej frakcji , jego przywałowaniu oraz uprzątnięcia nadmiaru niezwiązanego kruszywa.

Materiały

2.1. Kruszywo

Frakcje kruszywa użytego do wykonania naprawy nawierzchni należy dostosować do głębokości uszkodzenia.

Do remontów nawierzchni bitumicznych zaleca się użycie kruszywa płukanego za skał magmowych. Należy stosować grysy odpowiadające wymaganiom normy PN-EN-13043:2004 o wąskich frakcjach uziarnienie 4/8 mm, 2/5 mm, 5/8 mm ( 8/11mm ).

Do wykonania naprawy przez wypełnienie ubytków w warstwie ścieralnej należy użyć:

- kruszywo grube frakcji 4/8 mm lub frakcji 5/8 mm

- do powierzchniowego zamknięcia wypełnionego ubytku kruszywo frakcji 2/4 lub frakcji 2/5 mm.

Dopuszcza się stosowanie wąskich frakcji o wymiarach innych pod warunkiem, że zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

2.1.1. Wymagania dotyczące kruszyw

Wymagane właściwości  kruszywa grubego stosowanego do remontów nawierzchni z użyciem kationowej emulsji asfaltowej, określono poniżej ( na podstawie WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń punkt 5.7 tabela 26 ), dla kategorii ruchu KR3-KR4: Kruszywa  powinny odpowiadać wymaganiom:

Uziarnienie według PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż: Gc90/10

Tolerancja uziarnienia, wymagane kategorie: G25/15,   G20/15

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż: f0,5

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej

i łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5, kategoria nie niższa niż:  C100/0

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 1097-2 rozdział 5, badania na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyższa niż:  LA20

Odporność na polerowanie kruszywa ( badanie na normowej frakcji  kruszywa do mieszanki mineralno – asfaltowej ) według  PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa niż: PSV50

Gęstość ziaren według PN_EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3, wymagana kategoria  SBLA.

Nasiąkliwość  według PN-EN 1097-6 rozdział 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta.

Mrozoodporność według PN-En 1367-6 w 1 % NaCl, wartość FNaCl nie wyższa niż:  7

Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1 p.14.2, kategoria nie wyższa niż:  mLPC0,1

Kształt kruszywa wg. PN-EN 933-3  lub Pn-En 933-4, kategoria nie wyższa niż:   Fl20  Sl20

2.1.2. Warunki dostaw kruszyw

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem

2.1.3. Składowanie kruszyw

Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na składowiskach o podłożu równym, dobrze odwodnionym, czystym o twardej powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego składowania i poboru. Każda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek powinny być składowane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich mieszanie się zarówno w czasie składowania, jak również ładowania i transportu.

2.2. Lepiszcza

Należy stosować drogową kationową emulsję asfaltową C69B3 PU,  C69 BP3 PU lub C65 BP3 PU/RC, spełniającą wymogi PN-EN 13808 2010 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”. Każda zakupiona przez Wykonawcę partia emulsji powinna posiadać świadectwo jakości.

2.2.2. Składowanie lepiszczy

Emulsje asfaltowe należy składować w cysternach, pojemnikach, beczkach, które powinny być czyste i nie zawierać resztek innych lepiszczy.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać następującej zasady: czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 m-cy od daty jej wyprodukowania i temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż + 5 st C.

3.  Sprzęt

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu podstawowego

Do wykonania remontu nawierzchni bitumicznych należy stosować remontery drogowe zautomatyzowane, które na wyposażeniu posiadają:

- jeden zbiornik na 1 frakcję grysu lub dwa zbiorniki na dwie frakcje grysu,

- kompresor o dużej wydajności tłoczonego powietrza, zapewniający dokładne oczyszczenie

uszkodzonej nawierzchni, usuwający z wypełnionych ubytków pyły, drobne, luźne kruszywo,

wodę oraz wszelkie zanieczyszczenia, zbiornik na emulsję,

urządzenie do produkcji i wbudowania mieszanki /grys+ emulsja/.

3.2. Sprzęt dodatkowy do obróbki remontowanego uszkodzenia

Małe frezarki mechaniczne

Mechaniczne piły z tarczami diamentowymi do pionowych obcięć krawędzi

Inny sprzęt pomocniczy: kilofy, oskardy, przecinaki itp.

Sprężarki powietrza do usuwania zanieczyszczeń

Szczotki mechaniczne do oczyszczenia uszkodzenia

Szczotki ręczne stalowe

Polewaczki do zmywania zanieczyszczeń pod ciśnieniem

Skrapiarki do emulsji wyposażone w urządzenia dozujące, kontrolno-pomiarowe, mechanizmy regulujące pozwalające na kontrolowanie temperatury emulsji, ciśnienia skrapiania, prędkości poruszania się skrapiarki. Skrapiarka winna posiadać zbiornik izolowany termicznie, dla zachowania niezmiennej temperatury emulsji.

Rozsypywarki kruszywa, która winna pozwolić na rozłożenie kruszywa o ustalonej frakcji i ilości na szerokości remontowanego podłoża.

Walce ogumione do przywałowania rozsypanego kruszywa

Każdorazowe użycie sprzętu dodatkowego musi zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

4.  Transport

4.1. Transport kruszyw

Transport kruszyw powinien odbywać się dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem

4.2. Transport lepiszcza

Transport lepiszczy powinien odbywać się w cysternach podzielonych przegrodami na komory o pojemności nie większej niż 3 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje przy dnie, aby możliwy był przepływ emulsji między komorami.

5.  Technologia robót

5.1. Ustalenie ilości kruszywa i lepiszcza

Za właściwe ustalenie ilości dozowanego kruszywa i emulsji asfaltowej odpowiada Wykonawca robót.

Ilość użytych materiałów uzależniona jest od rodzaju uszkodzenia i stanu podłoża.

Przy zastosowaniu średnich warunków stosowana, teoretyczna ilość zużywanej emulsji może wynosić 1,3 -1,6 kg/m² przy stosowaniu kruszywa grubego  w pojedynczej warstwie w zakresie uziarnienia frakcji 4/8 mm i 5/8 mm. Przy założeniu średnich warunków stosowania, teoretyczna ilość zużywanej emulsji przy stosowaniu kruszywa grubego warstwowo może wynosić:

1,0-1,3 kg/m² w dolnych warstwach,  w zakresie uziarnienia frakcji 5/8 mm, frakcji 8/11 mm.

1,2-1,5 kg/m² w wierzchniej warstwie w zakresie uziarnienia frakcji 4/8 mm, 5/8 mm.

Przy założeniu średnich warunków stosowania, teoretyczna ilość zużywanego kruszywa grubego  może wynosić 9-15 kg/m² przy stosowaniu kruszywa grubego w pojedynczej warstwie w zakresie uziarnienia frakcji 4/8 mm, frakcji 5/8 mm.

Przy założeniu średnich warunków stosowania, teoretyczna ilość zużywanego kruszywa  grubego przy stosowaniu kruszywa warstwowo może wynosić:

12-15 kg/m² w dolnych warstwach,  w zakresie uziarnienia frakcji 5/8 mm, frakcji 8/11 mm

10-14 kg/m² w wierzchniej warstwie w zakresie uziarnienia frakcji 4/8 mm, frakcji 5/8 mm.

5.2. Warunki prowadzenia robót

Wykonywanie remontu nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowych i kruszywa grubego należy prowadzić w dobrych warunkach atmosferycznych określonych oceną wizualną i przy temperaturze otoczenia w czasie prowadzenia robót co najmniej +10º C. Temperatura nawierzchni w trakcie prowadzenia robót powinna być nie mniejsza niż +5º C. Nie dopuszcza się prowadzenia robót podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze ( v>16m/sek. ).

5.3. Podstawowe czynności przy remoncie nawierzchni

Każdorazowe podjęcie czynności remontowych objętych ST w ramach robót bieżącego utrzymania dróg obejmuje:

- oznakowanie danego odcinka robót

- zaznaczenie miejsc przeznaczonych do remontu

- usunięcie uszkodzonej części starej nawierzchni drogowej

- wykonanie bocznych połączeń jako prostoliniowe z pionowymi płaszczyznami styku

- oczyszczenie i skropienie podłoża szybkorozpadową kationowa emulsją asfaltową

- wbudowanie odpowiednich grysów o właściwym uziarnieniu w jednej warstwie lub warstwowo,

zależnie od głębokości uszkodzenia

- odpowiednie zagęszczenie wbudowanego materiału

- obmiar wykonywanych robót remontowych na danym odcinku

- usunięcie oznakowania o prowadzonych robotach drogowych, po zakończeniu robót na danym odcinku

5.4. Oznakowanie danego odcinka robót

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka na którym prowadzone są roboty od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca. Oznakowanie odcinka robót na drodze należy wykonać n podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 23 września 2003 roku,  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. 2003 r. Nr 177 poz. 1729 ).

5.4. Wykonanie naprawy remonterami drogowymi

Poprzez zamontowany w maszynie kompresor są oczyszczone miejsca uszkodzonej nawierzchni. Po spryskaniu emulsją naprawionego uszkodzenia w nawierzchni zostanie utworzona dobra warstwa klejąca, następnie poprzez włączenie ślimaków uruchomione zostaje podawanie grysu do głowicy mieszającej grys z emulsją. Powstała mieszanka z dużą prędkością wdmuchiwana jest w naprawione miejsca. Materiał wbudowany jest dobrze uszczelniony. Po wierzchu remontowaną powierzchnię należy posypać suchym grysem. Przy dużych ubytkach można stosować dwie frakcje grysów.

5.5. Wykonanie naprawy przy zastosowaniu sprzętu dodatkowego

Naprawa uszkodzonego miejsca nawierzchni polega na prawidłowym wykonaniu łaty metodą  „powierzchniowego utrwalenia„ z odpowiedniego kruszywa o właściwym uziarnieniu ( pkt. 5.1 )             i odpowiedniej szybkorozpadowej emulsji asfaltowej ( pkt. 5.1 ). Kruszywo należy rozkładać równomierną warstwą w ustalonej ilości bezpośrednio na świeżo rozłożonej warstwie emulsji. Czas jaki upływa od chwili rozłożenia emulsji do chwili rozłożenia kruszywa powinien być jak najkrótszy        ( kilka sekund ).

5.6. Pielęgnacja wykonywanych napraw remontowych

W okresie gwarancyjnym lecz nie krótszym niż jeden rok Wykonawca zapewni prawidłowa pielęgnację poprzez prowadzenie okresowych  praz polegających na  posypaniu „pocących’ się fragmentów nawierzchni kruszywem od 2 do 4 mm lub czystym piaskiem łamanym bez części pylastych. Tak zabezpieczoną nawierzchnię należy zawałować walcem ogumionym. Prace te należy przeprowadzać  w okresie kilkudniowego występowania wysokich temperatur otoczenia, na „pocących” się fragmentach nawierzchni powierzchniowo utrwalonej.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed rozpoczęciem robót należy: ocenić stan istniejącej nawierzchni i wspólnie z Inspektorem Nadzoru ustalić sposób jej naprawy, wykonać badania kwalifikacyjne /przydatności/ wytypowanych materiałów do wykonania remontów,

6.2. Badania i kontrola w trakcie wykonywania remontu

W trakcie wykonywania prac remontowych Wykonawca prowadzi stałą kontrolę ustalonych ilości emulsji i kruszywa, układu automatycznego sterowania dozowania materiałów, temperatury emulsji,  sprawdza temperaturę otoczenia w każdym dniu prowadzonych robót, sprawdza na bieżąco stan przygotowania podłoża do naprawy uszkodzenia i wygląd wykonanej łaty a także czystość remontowanej nawierzchni, głębokość ubytków, ilość /powierzchnię/ wykonywanego remontu, równość naprawianych uszkodzeń.

Wykonawca winien kontrolować stopień czystości  i uziarnienie nowych dostaw kruszywa.

W przypadku nowych dostaw emulsji asfaltowej powinny zostać sprawdzone: barwa, jednorodność, lepkość i indeks rozpadu.

6.3. Badanie kruszywa

Próbki do badań uziarnienia należy pobierać  z zasobników na kruszywo w remonterze  drogowym i  z rozsypywarki kruszywa ( skrzyni samochodu ). Badanie uziarnienia należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 933-1. Uziarnienie powinno być zgodne  z wymaganiami podanymi  w pkt. 2.2.1.

6.4. Badanie emulsji

Badanie kontrolne emulsji powinno być przeprowadzone dla każdej dostawy w zakresie wg pkt. 6.2      i zgodnie z pkt. 2.2.

6.5. Badania odbiorcze

Wykonany zabieg remontowy w tym łaty powinien charakteryzować się jednorodnym wyglądem zewnętrznym.

Powierzchnia powinna być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w emulsji. Nie powinny występować większe zloty kruszywa ( nie powinno przekroczyć 5 % ).

7. Obmiar robót

Obmiar robót określi faktyczny zakres robót oraz ustali rzeczywiste ilości wbudowanych  materiałów.

Jednostką obmiaru jest 1 m2 /metr kwadratowy/ wykonanego remontu. W  przypadku zmiany wielkości obmiaru ( głębokość ) rozliczenie następuje poprzez proporcjonalne przeliczenie ceny jednostkowej względem różnicy głębokości.

8. Odbiór wykonanych robót

Odbiory robót będą przeprowadzane jako odbiory częściowe, po wykonaniu każdego przekazanego w protokole przekazania placu budowy zakresu robót.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiór częściowy polegać będzie na obmiarze zakresu i ocenie jakości wykonanych robót, na podstawie; rejestru obmiarów, rozliczania zużycia materiałów (grys, emulsja) poświadczonego odpowiednimi dokumentami, wyników badań laboratoryjnych oraz badań kontrolnych.

Badania przy odbiorze obejmują cenę wizualną wyglądu zewnętrznego, jednorodności wyremontowanej nawierzchni, równości szorstkości oraz szczelności struktury.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności są podane w projekcie umowy załączonej do dokumentacji przetargowej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m² remontu nawierzchni emulsją i grysami obejmuje:

- wykonanie prac pomiarowych i robót przygotowawczych,

- oznakowanie robót,

- koszt pracy sprzętu oraz koszty dowozu i odwozu sprzętu na/z terenu robót,

- koszt użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,

- przygotowanie podłoża,

- przeprowadzenie ewentualnych prac rozbiórkowych wraz z wywozem urobku lub/i zużytych

materiałów poza teren robót i zutylizowanie zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami,

- wykonanie robót zgodnie z technologią robót opisana w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie

z przepisami, normami i sztuką budowlaną,

- wykonanie wymaganych  zapisami niniejszej  specyfikacji pomiarów lub/i badań

laboratoryjnych,

- uporządkowanie terenu robót,

- wszystkie koszty związane  z kosztami pośrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami

obligatoryjnymi,

- pielęgnacja w okresie gwarancji wykonywanych napraw  remontowych.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowane   na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

2. PN-EN 13808;2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji Asfaltowych

3. PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalenie – wymagania

10.2. Inne dokumenty

WT-1  2014  Kruszywa. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych  i powierzchniowych utrwaleń.