SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego

masą mineralno – bitumiczną

na sieci dróg wojewódzkich

administrowanych przez

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

2020 r.

# WSTĘP

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu  nawierzchni z betonu asfaltowego  masą mineralno – bitumiczną.

| Wykonanie remontów cząstkowych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w 2019 roku z podziałem na zadania: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie Nr 1 | Wykonanie remontów cząstkowych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie |  |  |
| L.p. | Rodzaj remontu | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - bitumiczną z otaczarki przy głebokości ubytków do 5 cm | Mg | 1 300 |
| 2 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - bitumiczną z otaczarki przy głebokości ubytków od 5 cm do 8 cm | Mg | 140 |
| Zadanie Nr 2 | Wykonanie remontów cząstkowych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu |  |  |
| L.p. | Rodzaj remontu | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - bitumiczną z otaczarki przy głebokości ubytków do 5 cm | Mg | 900 |
| Zadanie Nr 3 | Wykonanie remontów cząstkowych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim |  |  |
| L.p. | Rodzaj remontu | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną z otaczarki przy głębokości ubytków 4 cm do 5 cm | Mg | 900 |
| 2 | Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną z otaczarki przy głebokości ubytków 5 cm do 8 cm | Mg | 500 |
| Zadanie Nr 4 | Wykonanie remontów cząstkowych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach |  |  |
| L.p. | Rodzaj remontu | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - bitumiczną z otaczarki przy głębokości ubytków do 5 cm frezarką o szerokości 0,5 m lub 1,0 m (w zależności od potrzeb) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował miniumum 2 brygadami roboczymi wykonującymi roboty w tym samym czasie na odcinkach dróg wg. wskazań Zamawiającego | Mg | 2 100 |
| Zadanie Nr 5 | Wykonanie remontów cząstkowych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu |  |  |
| L.p. | Rodzaj remontu | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną z otoczarki przy głębokości ubytków od 3 do 5 cm | Mg | 2 100 |

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna ( SST ) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach wojewódzkich na obszarze województwa łódzkiego.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem remontów cząstkowych nawierzchni  z  betonu asfaltowego  wg  PN-EN 13108-1  i  WT-2 cz. I i II 2014

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacz o określonym składzie i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno- asfaltowa- mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu wytworzona

na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

1.4.3.Podłoże pod warstwę asfaltową -powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej..

1.4.4.Frezowanie nawierzchni bitumicznych – czynność techniczna mająca na celu poprawienie równości poprzecznej i podłużnej jezdni lub usunięcia warstwy nawierzchni przy czym: jeżeli       czynność ta jest wykonywana sposobem na zimno otrzymuje się destrukt, jeżeli zaś czynność ta  wykonywana jest sposobem na gorąco otrzymuje się mieszankę odzyskaną.

1.4.5.Jezdnia - część   drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.6.Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.7.Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu  wyrównania jej nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym.

1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń   od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

- Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

- Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

1.4.9. Próba technologiczna- wytwarzanie mieszanki mineralno- asfaltowej w celu sprawdzenia czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.

1.4.10.Odcinek próbny –odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

1.4.11.Uziarnienie  – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony  w procentach masy ziaren przechodzących przez określony zestaw sit.

1.4.12.Ubytek – wykruszenie materiału mineralno – bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.

1.4.13.Wybój – wykruszenie materiału mineralno – bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej.

1.4.14.Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

1.5.Wymagania dotyczące robót

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, by personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrogiw oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  Za  bezpieczeństwo na drodze odpowiada Wykonawca robót.

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i stosować  w  czasie  prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  rzetargową i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego / Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem  do  robót Wykonawca przedstawi  Przedstawicielowi  Zamawiającego/ Inspektorowi Nadzoru  zatwierdzony  projekt  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót  zgodnie  z  Rozporządzeniem

Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003 r.,  w  sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania   ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U. 2003 r., nr 177 poz. 1729  z późn. zm. ).

2. Materiały

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów,

Przed  przystąpieniem   do  robót   Wykonawca  przedstawi  do   zatwierdzenia   przez  Przedstawicela  Zamawiającego /Inspektor  Nadzoru,  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła i ch  pozyskiwania i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych.

Rodzaje materiałów stosowanych do  mieszanki  z  betonu  asfaltowego  0/11,  Kruszywa  do  mieszanek  mineralno – asfaltowych  i  powierzchniowych  utrwaleń. WT-1 2014  Kruszywa . Wymagania Techniczne   Lepisza asfaltowe 50/70 wg PN-EN 12591.

2.2. Kruszywo

Do  betonu  asfaltowego  należy  stosować  kruszywo   według  PN-EN 13043  i  WT-1 2014  Należy  stosować kruszywa grube o wymiarach ziaren:D<45mm oraz d>2 mm, kruszywa drobne o wymiarach z D<2 mm , którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm oraz wypełniacz. Kruszywa powinny  spełniać  wymagania  podane w tabelach 1,2 i 3 ( na podstawie WT-1 Kruszywa 2014 punkt 5.3 tabele 12, 14, 15 ).

Składowanie kruszywa powinno odbywać  się  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem        i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

|  | Tablica nr 1. Wymagania wobec kruszywa grubego do ścieralnej z betonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | asfaltowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wymagania wobec |  |  |
|  | L.p. |  |  | Właściwości kruszywa |  |  |  |  | kruszyw dla kategorii |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ruchu KR3-4 |  |  |
|  | 1 |  |  | Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria, nie niższa niż |  |  |  |  | Gc90/20 |  |  |
|  | 2 |  |  | Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kategorii: |  |  |  |  | G20/15 G25/15 |  |  |
|  | 3 |  |  | Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: |  |  |  |  | f2 |  |  |
|  | 4 |  |  | Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4; |  |  |  |  | Sl20(Fl20 ) |  |  |
|  |  |  |  | kategoria nie wyższa niż: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i |  |  |  |  | C95/1 |  |  |
|  |  |  |  | łamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5: kategoria nie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | niższa niż: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Odporność kruszywa na rozdrabnianie według PN-EN 1097-2, badanie na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5 kategoria |  |  |  |  | LA30 |  |  |
|  |  |  |  | nie niższa niż: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 |  |  |  |  | Deklarowana przez |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | producenta |  |  |
|  | 8 |  |  | Gęstość nasypowa wg normy PN-EN 1097-3: |  |  |  |  | Deklarowana przez |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | producenta |  |  |
|  | 9 |  |  | Nasiąkliwość wg normy PN-EN 1097-6, |  |  |  |  | Deklarowana przez |  |  |
|  |  |  |  | rozdział 7, 8 lub 9 |  |  |  |  | producenta |  |  |
|  | 10 |  |  | Mrozoodporność wg PN-EN 1367-6, w 1% NaCl, wartość FNaCl |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | nie wyższa niż: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ‘Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3; wymagana kategoria |  |  |  |  | SBLA |  |  |  |  |
| 12 |  | Skład chemiczny uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN |  |  |  |  | Deklarowany przez |  |  |  |  |
|  |  | 932-3 |  |  |  |  | producenta |  |  |  |  |
| 13 |  | Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; |  |  |  |  | mLpc0,1 |  |  |  |  |
|  |  | kategoria nie wyższa niż; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 1794-1 |  |  |  |  | Wymagana odporność |  |  |  |  |
|  |  | ,p.19.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 p. 19.2 |  |  |  |  | Wymagana odporność |  |  |  |  |
| 16 |  | Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN |  |  |  |  | V35 |  |  |  |  |
|  |  | 1744-1, p.19.3, kategoria nie wyższa niż: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 17 | Odporność na polerowanie kruszywa ( badanie na normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno – asfaltowej ) według PN-EN 1098-8 kategoria nie niższa niż | PSV Deklarowane nie mniej niż 48* |
| --- | --- | --- |
| 18 | Odpornośc na ścieranie ( dotyczy frakcji 10/14 ) wg PN-EN 1097-1 | MDENR |

*Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na polerowanie ( PSV ), mogą być stosowane,  jeśli  są  używane w  mieszance kruszyw ( grubych ), które  obliczeniowo  osiąga  podaną  wartość wymaganej kategorii. Obliczona wartość ( PSV ) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną  wynikająca z wagowego udziału  każdego  z  rodzaju  kruszyw  grubych  przewidzianych  do  zastosowania  w  mieszance mineralno-asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowanie każdego z tych kruszyw.  Można  mieszać tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyżej.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa łamanego  drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8 mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

| L.p. | Właściwości kruszywa | Wymagania wobec kruszyw dla |
| --- | --- | --- |
|  |  | kategorii ruchu KR3-4 |
| 1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 wymagana kategoria: | GA85 lub GF85 |
| 2 | Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niż | GTC20 |
|  | kategorii: |  |
| 3 | Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 kategoria nie wyższa niż: | ƒ16 |
| 4 | Jakość pyłów wg PN-EN 933-9 ;kategoria nie wyższa niż: | MB F10 |
| 5 | Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdział 8 kategoria nie niższa niż: | Ecs30 |
|  | : |  |
| 6 | Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 | Deklarowana przez producenta |
| 7 | Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. 14.2; | mLpc0,1 |
|  | kategoria nie wyższa niż: |  |
| 8 | Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 rozdz. 7,8 lub 9 | Deklarowana przez producenta |

Tablica 3. Wymagania właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

| L.p. | Właściwości wypełniacza | Wymagania wobec wypełniacza |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dla kategorii ruchu KR3-4 |  |
| 1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-10; | Zgodnie z tablicą 24 |  |
|  |  | PN-EN 13043 |  |
| 2 | Jakość pyłów wg PN-EN 933-9 ;kategoria nie wyższa niż: | MB F10 |  |
| 3 | Zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyższa niż | 1% ( m/m) |  |
| 4 | Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7 | Deklarowana przez producenta |  |
| 5 | Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym | V28/45 |  |
|  | wypełniaczu wg PN-EN 1097-4: wymagana kategoria |  |  |
| 6 | Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1; | ∆ R&B8/25 |  |
|  | wymagana kategoria |  |  |
| 7 | Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria | WS10 |  |
|  | nie wyższa niż: |  |  |
| 8 | Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN | CC70 |  |
|  | 196-21; kategoria nie niższa niż: |  |  |
| 9 | Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu | Ka20 |  |
|  | mieszanym; kategoria: |  |  |
| 10 | „Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 wymagana kategoria | BN deklarowana |  |

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem        i zmieszaniem  z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże  skaładowiska  musi  być  równe, utwardzone i  odwodnione.  Składowanie  wypełniacza  powinno  się  odbywać  w  silosach   wyposażonych               w urządzenia do aeracji.

2.3.Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować kationowe emulsje asfaltowe C60B5 ZM lub C 60 BP3 ZM do złączania warstw konstrukcji nawierzchni, spełniające wymagania określone w PN-EN 13808 czerwiec 2010.

2.4. Asfalt

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przewidzianej do wykonania warstwy wiążącej należy  stosować asfalt drogowy D 50/70 spełniający wymagania PN-EN 12591 : 2004 lub asfalty modyfikowane  polimerem wg PN-EN 14023.

Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych: 50/70, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65

Asfaty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4

Asfalty modyfikowane polimerami powinny spełniać wymagania podane w tabeli 5

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591.

|  | Lp. |  | Właściwości |  | Metoda |  |  | Rodzaj asfaltu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | badania |  |  | 50/70 |  |
|  | WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Penetracja w 25°C | 0,1 mm | PN-EN 1426 [21] |  |  | 50-70 |  |
|  | 2 |  | Temperatura mięknienia | °C | PN-EN 1427 [22] |  |  | 46-54 |  |
|  | 3 |  | Temperatura zapłonu, | °C | PN-EN 22592 [62] |  |  | 230 |  |
|  |  |  | nie mniej niż |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Zawartość składników |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | rozpuszczalnych, nie mniej niż | % m/m | PN-EN 12592 [28] |  |  | 99 |  |
|  | 5 |  | Zmiana masy po starzeniu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (ubytek lub przyrost), nie więcej | % m/m | PN-EN 12607-1 [31] |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  | niż |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Pozostała penetracja po | % | PN-EN 1426 [21] |  |  | 50 |  |
|  |  |  | starzeniu, nie mniej niż |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Temperatura mięknienia po | °C | PN-EN 1427 [22] |  |  | 48 |  |
|  |  |  | starzeniu, nie mniej niż |  |  |  |  |  |  |
|  | WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Wzrost temp. mięknienia po | °C | PN-EN 1427 [22] |  |  | 9 |  |
|  |  |  | starzeniu, nie więcej niż |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Temperatura łamliwości Fraassa, | °C | PN-EN 12593 [29] |  |  | -8 |  |
|  |  |  | nie więcej niż |  |  |  |  |  |  |

Tabela 5.	Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami wg PN-EN 14023

| Wymaganie podstawowe | Właściwość | Metoda badania | Jednostka | Gatunki asfaltów modyfikowanych polimerami |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PMB 45/80-55 |  | PMB 45/80-65 |  |
|  |  |  |  | wymaganie | klasa | wymaganie | klasa |
| Konsystencja w pośrednich temperaturach eksploatacyjnych | Penetracja w 25°C | PN-EN 1426 [21] | 0,1 mm | 45-80 | 4 | 45-80 | 4 |
| Konsystencja w wysokich temperaturach eksploatacyjnych | Temperatura mięknienia | PN-EN 1427 [22] | °C | ≥ 55 | 7 | ≥ 65 | 5 |
| Kohezja | Siła rozciągania (mała prędkość rozciągania) | PN-EN 13589 [55] PN-EN 13703 [57] | J/cm2 | ≥ 3 w 5°C | 2 | ≥ 2 w 10°C | 6 |
|  | Siła rozciągania w 5°C (duża prędkość rozciągania) | PN-EN 13587 [53] PN-EN 13703 [57] | J/cm2 | NPDa | 0 | NPDa | 0 |
|  | Wahadło Vialit (metoda uderzenia) | PN-EN 13588 [54] | J/cm2 | NPDa | 0 | NPDa | 0 |
| Stałość konsystencji | Zmiana masy |  | % | ≤ 0,5 | 3 | ≤ 0,5 | 3 |
| (Odporność na starzenie | Pozostała penetracja | PN-EN 1426 [21] | % | ≥ 60 | 7 | ≥ 60 | 7 |
| wg PN-EN 12607-1 lub -3 [31] | Wzrost temperatury mięknienia | PN-EN 1427 [22] | °C | ≤ 8 | 2 | ≤ 8 | 2 |
| Inne właściwości | Temperatura zapłonu | PN-EN ISO 2592 [63] | °C | ≥ 235 | 3 | ≥ 235 | 3 |
| Wymagania dodatkowe | Temperatura łamliwości | PN-EN 12593 [29] | °C | ≤ -15 | 7 | ≤ -15 | 7 |
|  | Nawrót sprężysty w 25°C | PN-EN 13398[51] | % | ≥ 70 | 3 | ≥ 80 | 5 |
|  | Nawrót sprężysty w 10°C |  |  | NPDa | 0 | NPDa | 0 |
|  | Zakres plastyczności | PN-EN 14023 [59] Punkt 5.1.9 | °C | TBRb | 0 | TBRb | 0 |
| Wymagania dodatkowe | Stabilność magazynowania. Różnica temperatur mięknienia | PN-EN 13399 [52] PN-EN 1427 [22] | °C | ≤ 5 | 2 | ≤ 5 | 2 |
|  | Stabilność magazynowania. Różnica penetracji | PN-EN 13399 [52] PN-EN 1426 [21] | 0,1 mm | NPDa | 0 | NPDa | 0 |
|  | Spadek temperatury mięknienia po starzeniu wg PN-EN 12607 -1 lub -3 [31] | PN-EN 12607-1[31] PN-EN 1427 [22] | °C | TBRb | 1 | TBRb | 1 |
|  | Nawrót sprężysty w 25oC po starzeniu wg PN-EN 12607-1 lub -3 [31] | PN-EN 12607-1[31] PN-EN 13398 [51] | % | ≥ 50 | 4 | ≥ 60 | 3 |
|  | Nawrót sprężysty w 10°C po starzeniu wg PN-EN 12607-1 lub -3 [31] |  |  | NPDa | 0 | NPDa | 0 |
| a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) |  |  |  |  |  |  |  |

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych  w system grzewczy pośredni ( bez kontaktu asfaltu  z urządzeniam grzewczymi ).

Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ±5 º C oraz układ cyrkulacji asfaltu.

Asfalt modyfikowany polimerem powinien być magazynowany w zbirniku wyposażonym w system grzewczy  pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ±5 º C. zaleca się  wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie asfaltu modyfikowanego polimerami po dostarczeniu.

2.5. Środek adhezyjny – teramin 14.

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego odpowiednią przyczepnośc lepiszcza do kruszywa i odpornośc mieszanki mineralno – asfaltowej na działanie wody, należy dobrac i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo – lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11 metoda A po 6 h obracania wynosiła co najmniej 80%. Badanie przyczepności lepiszcza do kruszywa należy każdorazowo przedstawić dla konkretnie złożonej recepty.

Decyzję o zastosowaniu środka adhezyjnego podejmuje Inspektor nadzoru po przeprowadzeniu przez Wykonawcę badań laboratoryjnych uzasadniających konieczność jego stosowania dla poprawy przyczepności asfaltu do kruszywa.

Należy stosować jedynie te środki adhezyjne, które posiadają aprobatę techniczną (świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym) wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

2.6. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi.

Do uszczelnienia połączeń technologicznych ( tj. złączeń podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie  oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów  lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi ) należy stosować:

a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, past itp. Według norm lub aprobat technicznych

b) emulsję asfaltowe C60B5ZM lub C 60 BP3 ZM wg. PN-EN 13808 – 2010.

Należy stosować taśmy kauczukowo – asfaltowe o następujących parametrach:

- samoprzylepne  w postaci wstęgi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami

- o przekroju dostosowanym do grubości układanej warstwy ( przylepiona tataśma powinna wystawać ponad

krawędź uzupełnionej nawierzchni z 5-10 mm.

- penetracja stożkiem w temp. +25ºC od 20 do 60 [ 0,1 mm ]

- temperatura miękniena wg PiK ≥ 90ºC

- zdolnośc powrotu do stanu pierwotnego ≥50%

- wydłużenie taśmy  w szczelinie w temp. -10ºC ≥10%

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach  producenta,    w warunkach określonych w aprobacie technicznej.

2.7. Materiały do złączenia warstw konstrukcji nawierzchni.

Do złączenia warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe C60BP3ZM  lub C60B5ZMwg. PN-EN 13808 – 2010.

Emulsję asfaltową można stosować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. Skropienie lepiszczem podłoża przed ułożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej  w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 kg/m².

Ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem  stanu podłoża oraz porowatości mieszanki, jeżeli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć  większa ilość lepiszcza do skropienia, która po ułożeniu warstwy wiążącej uszczelni ją.  Skrapianie podłoża należy wykonać równomiernie stosując  skrapiarki. Dopuszcza się  skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych  usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczających.  Skropione  podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego  przez zmianę organizacji ruchu.

Podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem następnej warstwy w celu odparowania wody.

3. Sprzęt

Przed przystąpieniem do wykonania robót Inspektor nadzoru sprawdzi zgodność przedstawionej przez Wykonawcę propozycji sprzętowej z wymaganiami ST.

3.1. Sprzęt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować przy zastosowaniu, sterowanej komputerem, wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym, posiadającej wydajność minimum 100 t/h, wyposażonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o pojemności nie mniejszej niż połowa wydajności godzinowej.

Komputerowy system sterowania otaczarką, w celu zapewnienia produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnej z zadaną receptą, musi pracować w oparciu zwrotne potwierdzenia wydanych poleceń, a rejestrator podstawowych parametrów pracy wytwórni (godzina i minuta wykonania zarobu, ilości naważanych składników, czas mieszania kruszywa na sucho, czas mieszania po dodaniu asfaltu oraz temperatura gotowej mieszanki każdego zarobu na wyjściu z mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzielnie dla każdego cyklu, np. w postaci

wydruku.

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być wagowe. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, uwzględniając zmianę jego gęstości w zależności od temperatury. Odchyłki masy dozowanych składników (w stosunku do masy poszczególnych składników zarobu ) nie powinny być większe od ± 2 %.

3.2. Sprzęt do wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Do wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno-bitumicznej należy stosować:

gąsienicowe rozkładarki lub kołowe wyposażone w elektroniczny układ sterowania grubością wbudowywanej warstwy oraz posiadającej urządzenia do podgrzewania spoiny podłużnej; stalowe walce  - średnie i ciężkie, wyposażone w urządzenia do zraszania wałów wodą, walce ogumione o regulowanym ciśnieniu w oponach, skrapiarki,  frezarki, szczotki mechaniczne i inny sprzęt drobny.

4. Transport

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypełniacza

Wypełniacz należy przewozić luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. W czasie przeładunku oraz transportu wypełniacz należy chronić przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu

Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami wyposażonymi w instalacje umożliwiające podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-bitumiczną należy przewozić pojazdami samowyładowczymi o dużej ładowności, wyposażonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.

Czas i warunki transportu powinny być takie, aby mieszanka wyładowywana do kosza układarki posiadała temperaturę nie niższą  niż  minimalna temperatura wytwarzania. Czas transportu mieszanki liczony od załadunku do rozładunku nie powinien przekroczyć  2 godzin. W wyładowywanej do kosza układarki mieszance nie powinny znajdować się  grubsze bryły skawalonej  ( nadmiernie  wystudzonej ) mieszanki.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów.

5. Wykonanie robót.

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej.

Przed przystąpieniem do robót , w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej, aprobaty techniczne poszczególnych składników

5.1.1. Warstwa  wiążąca z betonu asfaltowego

Uziarnienie mieszanki mineralnej do warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego AC11S 50/70 oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy nr 6.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej dla KR 3-6.

.

| Właściwość | Przesiew [% ( w mm) ] AC11S |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymiar sita | Od |  | do |
| #,[mm] |  |  |  |
| 16 | 100 |  |  |
| 11,2 | 90 |  | 100 |
| 8 | 60 |  | 90 |
| 5,6 | 48 |  | 75 |
| 4 | 42 |  | 60 |
| 2 | 35 |  | 50 |
| 0,125 | 8 |  | 20 |
| 0,063 | 5,0 |  | 11,0 |
| Zawartość lepiszcza |  | Bmin. 5,8 ( zwiększenie ilości lepiszcza w stosunku do Bmin. wg pkt. 8.1 WT 2 - 2014 |  |

Zaprojektowana mieszanka mineralno – asfaltowa i wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 powinna spełniać wymagania podane w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej

z   betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR 3-4.

| Właściwość | Warunki zagęszczenia wg PN-EN | Metoda i warunki | AC11S |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13108-20 | badania |  |
| Zawartość wolnych | C.1.3, ubijanie | PN-EN 12697-8, p.4 | Vmin2 |
| przestrzeni | 2 x 75 uderzeń |  | Vmax4 |
| Odporność na | C.1.20, wałowanie | PN-EN 12697- |  |
| deformacje trwałe | P98 –P100 | 22,metoda | WTSAIR 0,15 |
|  |  | W powietrzu, PN-EN | PRDAIR 9,0 |
|  |  | 13108-20 |  |
|  |  | D.1.6,60ºC,10 000 |  |
|  |  | cykli |  |
| Wrażliwoścość na | C.1.1, ubijanie, | PN-EN 12697-12 |  |
| działanie wody | 2x35 uderzeń | Przechowywanie w 40 | ITSR90 |
|  |  | ºC |  |
|  |  | Z jednym cyklem |  |
|  |  | zamrażania, |  |
|  |  | Badanie w 25 ºC |  |
| Wymagania dla warstwy ścieralnej z AC 11S 50/70 |  |  |  |
| Grubość warstwy | 4,0 (8,0) |  |  |
| ( cm) |  |  |  |
| Wskaźnik | ≥ 98 |  |  |
| zagęszczenia ( %) |  |  |  |
| Zawartość wolnych | 2,0 – 5,0 |  |  |
| Przestrzeni w |  |  |  |
| warstwie [% (v/v) ] |  |  |  |

Najniższa i najwyższa temperatura mieszanki AC ( asfalt 50/70) powinna wynosić od 140 – 180 ºC.

5.3. Przygotowanie podłoża

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy oczyścić z luźnego kruszywa piasku i pyłu. Należy to wykonać przy użyciu szczotek mechanicznych lub kompresora. W niektórych przypadkach należy powierzchnię zmyć pod ciśnieniem w celu usunięcia przyklejonych zanieczyszczeń powierzchnia przed ułożeniem warstwy ścieralnej powinna być czysta i sucha.

Przed położeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego warstwę wiążącą należy skropić emulsja asfaltowa C60BP3ZM  lub C60B5ZM wg. PN-EN 13808 – 2010. w ilości uzgodnionej w ST.

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub upłynnienie upłynniacza: przy ilości  0,3 kg/m2 emulsji.

5.4. Warunki atmosferyczne

Przed przystąpieniem do układania warstwy ścieralnej z AC minimalna temperatura otoczenia nie może być niższa od +5 ºC. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno – asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru ( V>16m/s).

5.5. Wbudowanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego należy wbudowywać mechanicznie, w sposób ciągły, rozkładarką spełniającą wymagania punktu 3.2. na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punkcie 5.3.

Transport mieszanki  mineralno asfaltowej powinien być zgodny  z zaleceniami podanymi w punkcie 4.4.

Układarka powinna poruszać się ze stała prędkością i bez zbędnych zatrzymywań (np. w oczekiwaniu na kolejny samochód z gorącą mieszanką).

Warstwę należy układać połówkami jezdni. Zagęszczanie rozłożonej mieszanki należy wykonywać w ciągu 15 min od rozłożenia mieszanki, walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi, spełniającymi wymagania podane w ST. Zaleca się stosowanie walców stalowych gładkich z możliwością wibracji, walców ogumionych i zagęszczarek płytowych.

Temperatura mieszanki w koszu rozkładarki nie powinna być niższa od 140 C. Zagęszczanie mieszanki powinno być zgodnie ze schematem przejść walca zweryfikowanym na odcinku próbnym. Zagęszczanie nie powinno powodować wyciskania zaprawy na powierzchnię. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna być zgodna z określoną na odcinku próbnym.

Wyniki badań zagęszczenia wykonanej warstwy powinny być zgodne z wymaganiami..

Niweleta i grubość wbudowanej warstwy powinny być zgodne z Przedmiarem robót i ST.

Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza podłużne w poszczególnych warstwach powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm; złącza poprzeczne o co najmniej 1 metr.

Złącze robocze podłużne i poprzeczne powinno być równo obcięte i powierzchnia powinna być oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo – kałczukową. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

Warstwa nawierzchni wykonywana po przerwie technologicznej powinna zostać obcięta na szerokości min. 3cm w celu uzyskania jednorodnej nawierzchni o pionowym zakończeniu.

Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy ścieralnej  +5ºC.

5.6. Efekt końcowy

Każda ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami:

wskaźnik zagęszczenia ≥98,0

zawartość wolnych przestrzeni w warstwie % 2,0 – 5,0

-jednorodnością powierzchni,

-równość – nierównomierności nie mogą przekraczać 6 mm,

6. Kontrola jakości robót

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania warstwy wiążącej należy kontrolować:

6.2.1.1. Badania kontrolne wykonawcy

Badania wykonawcy są wykonywane przez wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej usługi (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu z niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenie uchybień w stosunku do wymagań z kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.

Wyniki badań wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie.

Badania wykonawcy dotyczące wykonywania nawierzchni:

•temperatura powietrza,

•temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,

•wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej,

•ilości materiałów lub grubość wykonanych warstw,

•spadki poprzeczne poszczególnych warstw

•dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich właściwości przeciwpoślizgowych,

•ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,

•ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.

Temperatura oraz czas transportu (przechowywania w kotłach) i ułożenia asfaltu lanego należy zawsze udokumentować w protokole dotyczącym każdego kotła. Protokół należy przekazywać zleceniodawcy w każdym dniu roboczym.

6.2.1.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne są badaniami zleceniodawcy, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej usługi (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się zleceniodawca w obecności wykonawcy. Badania odbywają się również

wtedy, gdy wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.

Wykonawca może świadczyć usługę pobierania i pakowania do wysyłki próbek do badań kontrolnych. Do wysłania próbek i przeprowadzenia badań kontrolnych upoważniony jest tylko zleceniodawca lub uznana przez niego placówka badawcza.

Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placówki.

Rodzaj badań kontrolnych:

1 . mieszanka mineralno - asfaltowa

- uziarnienie

- zawartość lepiszcza

- gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki

- właściwości lepiszcza

2. Warstwa  asfaltowa

- wskaźnik zagęszczenia

- spadki poprzeczne

- grubość lub ilość materiału

- zawartość wolnych przestrzeni

- połączenia międzywarstwowe

6.2.1.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne są badaniami Przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w SST. Badania kontrolne prowadzone są w laboratorium Zamawiającego. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Nadzór nad pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Przedstawiciel Zamawiającego/ Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek swoim sprzętem pobrać wszystkie możliwe próbki do badań kontrolnych, w miejscach wskazanych przez Przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano 
w tabeli 8.

Tabela 8. Rodzaje badań kontrolnych (Zamawiającego)

| Lp. | Rodzaj badań | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowanie do ułożenia warstwy |  |
| 1.1 | Pomiar temperatury powietrza i prędkości wiatru | Wg potrzeb na polecenie Inspektora Nadzoru |
| 1.2 | Badanie wydatku skropienia |  |
| 2 | Mieszanka mineralno-asfaltowa |  |
| 2.1 | Uziarnienie | Wg potrzeb na polecenie Inspektora Nadzoru |
| 2.2 | Zawartość lepiszcza |  |
| 2.3 | Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshall’a |  |
| 2.4 | Właściwości lepiszcza |  |
| 2.5 | Właściwości kruszyw |  |
| 2.6 | Właściwości wypełniacza |  |
| 2.7 | Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej |  |
| 2.8 | Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36] oraz pomiar powierzchniowy z wykorzystaniem kamery termowizyjnej) |  |
| 2.9 | Odporność na działanie wody i mrozu (ITSR) |  |
| 3 | Warstwa asfaltowa |  |
| 3.1 | Ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy | Wg potrzeb na polecenie Inspektora Nadzoru |
| 3.2 | Ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. |  |
| 3.3 | Wskaźnik zagęszczenia |  |
| 3.4 | Grubość warstwy |  |
| 3.5 | Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie |  |
| 3.6 | Połączenia międzywarstwowe |  |
| 3.7 | Odporność na deformacje trwałe |  |
| 3.8 | Spadki poprzeczne |  |
| 3.9 | Równość podłużna | Wg potrzeb na polecenie Inspektora Nadzoru |
| 3.10 | Równość poprzeczna |  |
| 3.11 | Właściwości przeciwpoślizgowe |  |

6.2.1.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.

Przedstawiciel Zamawiającego/Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych.

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.

6.3. Badania arbitrażowe

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne, akredytowane laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych.

Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Wykonawca.

Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 1 miesiąca od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego.

6.4. Właściwości i dopuszczalne odchyłki mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wykonanej warstwy.

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne 
i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.

Tabela 9. Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

| Rodzaj mieszanki | Odchyłki od wartości projektowanej |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bez potrąceń | Stosuje się potrącenia | Nie do odbioru |
| AC S | ≤ ±0,3 | ±0,4 ÷ ±0,5 | ±0,6 |

Tabela 10. Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

| Rodzaj mieszanki | Odchyłka od wartości projektowanej |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bez potrąceń | Stosuje się potrącenia |
| AC S | ≤ ±1,5 | ±1,6 ÷ ±3,0 |

Tabela 11. Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

| Rodzaj mieszanki | Odchyłka od wartości projektowanej |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bez potrąceń | Stosuje się potrącenia |
| AC S | ≤ ±2 | ±3 ÷ ±4 |

Tabela 12. Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o wymiarze < 2,0 mm, [%(m/m)]

| Rodzaj mieszanki | Odchyłka od wartości projektowanej |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bez potrąceń | Stosuje się potrącenia |
| AC S | ≤ ±3 | ±4 ÷ ±6 |

Tabela 13. Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o wymiarze < D/2 mm, [%(m/m)]

| Rodzaj mieszanki | Odchyłka od wartości projektowanej |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bez potrąceń | Stosuje się potrącenia |
| AC S | ≤ ±3 | ±4 ÷ ±6 |

Tabela 14.  Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o wymiarze < D mm, [%(m/m)]

| Rodzaj mieszanki | Odchyłka od wartości projektowanej |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bez potrąceń | Stosuje się potrącenia |
| AC S | ≤ ±3 | ±4 ÷ ±6 |

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w tabelach.

Wymagania dotyczące udziału kruszywa i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie.

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości asfaltu rozpuszczalnego określonego   w recepcie, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyłek w tabeli  9.

UWAGA!

Po przekroczeniu odchyłek dopuszczalnych roboty nie mogą być odebrane Wykonawca przedstawi program naprawczy lub usunie warstwy niewłaściwie wykonane.

Potrącenia na nieprawidłową zawartość lepiszcza rozpuszczalnego oblicza się na podstawie następującego wzoru

P = A*pa*cj

A - powierzchnia

pa - współczynnik do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość lepiszcza rozpuszczalnego

cj - cena jednostkowa

P - potrącenia

| Współczynnik "pa" do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość lepiszcza rozpuszczalnego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Odchylenie od recepty w % | 0,4 | 0,5 | - |
| pa | 0,08 | 0,16 | - |

Potrącenia na nieprawidłową zawartość kruszyw w mieszance mineralno-asfaltowej oblicza się na podstawie następującego wzoru

P = A*pż(w)*cj*r

A - powierzchnia

pż - współczynnik do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość kruszywa o wymiarze > 2,0 mm

pw - współczynnik do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość kruszywa o wymiarze < 2,0 mm

cj - cena jednostkowa

P - potrącenia

r - udział procentowy ziaren w recepcie

Współczynnik "pw" do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm

| Odchylenie od recepty w % |  | 1,6 – 1,7 | 1,8 – 1,9 | 2,0 – 2,4 | 2,5 – 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pw |  | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
|  | Współczynnik "pw" do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość kruszywa o wymiarze < 0,125 mm |  |  |  |  |
| Odchylenie od recepty w % |  | 3 | 4 | - | - |
| pw |  | 0,2 | 0,2 | - | - |
|  | Współczynnik "pw" do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość kruszywa o wymiarze < 2,0 mm |  |  |  |  |
| Odchylenie od recepty w % |  | 4 | 5 | 6 | - |
| pw |  | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - |
|  | Współczynnik "pż" do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość kruszywa o wymiarze < D/2 mm |  |  |  |  |
| Odchylenie od recepty w % |  | 4 | 5 | 6 | - |
| pż |  | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - |
|  | Współczynnik "pż" do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość kruszywa o wymiarze < D mm |  |  |  |  |
| Odchylenie od recepty w % |  | 4 | 5 | 6 | - |
| pż |  | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - |

6.4.2. Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshall’a

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshall’a, pobranej z mieszanki AC S lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne w p. 5.6                         o więcej niż 1,0 %(v/v).

6.4.3. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Wskaźnik zagęszczenia warstwy i wolna przestrzeń w warstwie                                                                                         Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tabeli 12. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy obliczać z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6.

6.4.2.2. Grubość warstwy                                                                                                                                                Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartość ±10%. Sumaryczny pakiet warstw nawierzchni musi być zachowany zgodnie z warunkami zamówienia oraz przedmiaru robót. Dopuszcza się przy odbiorze warstwy przez Przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora Nadzoru pomiar grubości za pomocą georadaru GPR.

6.4.2.3. Równość podłużna

Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w osi wykonanego remontu cząstkowego.

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej 
i klina lub metodę równoważną, wg normy BN-68/8931-04 [63.3.]. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 20 m oraz we wszystkich miejscach budzących wątpliwości co do równości. Na remontach cząstkowych o długości przekraczającej 200 m wymagana równość podłużna określona jest przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Na remontach cząstkowych o długości nie przekraczającej 200 m wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości, która nie może w żadnym miejscu przekraczać wartości dopuszczalnej (100% liczby pomiarów). Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. Dopuszczalne nierówności określa tabela:

Tabela 15. Dopuszczalne nierówności podłużne dla warstwy ścieralnej

| Klasa drogi | Element nawierzchni | Dopuszczalna nierówność [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 95% | 100% |
| G, GP | Pasy ruchu, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza | 4 | 5 |

6.4.2.4. Równość poprzeczna

Do pomiaru poprzecznej równości nawierzchni powinna być stosowana metoda z wykorzystaniem 4-metrowej łaty i klina lub metoda równoważna użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, nie rzadziej niż co 20 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 90% i 100% albo 95% i 100% liczby pomiarów na remoncie cząstkowym o długości przekraczającej 200 m. Na remontach cząstkowych o długości nie przekraczającej 200 m wymagana równość poprzeczna jest określona przez wartość odchylenia równości, która nie może w żadnym miejscu przekraczać wartości dopuszczalnej (100% liczby pomiarów). Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią w danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela:

Tabela 16. Dopuszczalne nierówności poprzeczne dla warstwy ścieralnej

| Klasa drogi | Element nawierzchni | Dopuszczalna nierówność [mm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90% | 95% | 100% |
| GP | Pasy ruchu | ≤ 3 | - | ≤ 5 |
|  | Jezdnie łącznic, utwardzone pobocza | - | ≤ 5 | ≤ 6 |
| G | Pasy ruchu, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza | ≤ 6 | - | ≤9 |

6.4.2.5. Właściwości przeciwpoślizgowe

Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadłem angielskim wg PN-EN 13036-4 [63.2.] lub metodą równoważną do metody wahadła angielskiego. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła co najmniej 50 jednostek SRT.

7. Obmiar robót

- obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót . Wyniki obmiaru będą wpisane do   księgi obmiarów.

- jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).

- wykonawca przed złożeniem oferty dokona wizji lokalnej, ustali rzeczywiste głębokości uszkodzeń nawierzchni i na tej podstawie opracuje ślepy kosztorys,

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, SST i wymaganiami Przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według   pkt 6 dały wyniki pozytywne.

- Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Przedstawiciel Zamawiającego/Inspektor Nadzoru może w razie niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać takich potrąceń. Ewentualne potrącenia zostaną naliczone wg pkt 6.

Odbiór robót zostanie dokonany w dwóch etapach:

-    odbiór częściowy po zakończeniu robót,

- -    odbiór gwarancyjny,

  - Odbioru częściowy

Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

-    recepty laboratoryjne, ustalenia techniczne,

-    dziennik budowy i księgę obmiaru robót,

-    wyniki pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych.

  - Odbiór gwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym                  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym

Odbiór gwarancyjny będzie wykonywany na podstawie oceny wizualnej wykonanych remontów lub zleconych dodatkowych badań.

- Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji tabeli elementów rozliczeniowych, skalkulowana przez Wykonawcę.

Cena wykonania jednostki obmiarowej 1m2 remontu cząstkowego nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z otaczarki obejmuje:

-    prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-    oznakowanie robót,

-    dostarczenie materiałów i sprzętu na miejsce wbudowania,

-  rozebranie powierzchni przeznaczonej do remontu z zagospodarowaniem materiału rozbieranego w obrębie miejsca prowadzenia robot;

-    wykonanie próby technologicznej,

-    wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

-    oczyszczenie i skropienie podłoża

-  uszczelnienie połączeń technologicznych lub z urządzeniami obcymi w nawierzchni taśmami kauczukowo-asfaltowymi.

-    rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,

-   obcięcie krawędzi zewnętrznych i uszczelnienie asfaltem użytym do bieżącej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej,

-    przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

-    odtransportowanie sprzętu z placu budowy

10. Potrącenia za jakość wykonania i wbudowania materiału

Płatności zostaną obniżone w przypadku:

-	różnice wysokości pomiędzy 0,6 cm a 1 cm danego ubytku w stosunku do poziomu istniejącej nawierzchni powodują obniżenie wartości ubytku o 50%,

-	wyremontowane ubytki mające różnice w poziomie naprawianego miejsca > 1 cm będą wyłączone z odbioru,

-	nierówności mierzone w kierunku podłużnym lub poprzecznym mierzone zgodnie z pkt 6.4. większe niż 100%, lecz nie większe niż 200% dopuszczalnej wartości - powodują obniżenie wartości ubytku o 50%,

-	wyremontowane ubytki o nierównościach przekraczających 200% wartości dopuszczalnych będą wyłączone z odbioru.

11. Przepisy związane

11.1. Normy

1 	PN-EN 13043        Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych  do ruchu

- PN-EN 932-3         Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego

- PN-EN 933-1         Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego

– Metoda przesiewania

PN-EN 933-3            Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za

|  |  | pomocą wskaźnika płaskości |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | PN-EN 933-4 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu |  |
|  |  | ziaren – Wskaźnik kształtu |  |
| 5 | PN-EN 933-5 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej |  |
|  |  | zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub |  |
|  |  | łamania kruszyw grubych |  |
| 6 | PN-EN 933-6 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości |  |
|  |  | powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa |  |
| 7 | PN-EN 933-9 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych |  |
|  |  | cząstek – Badania błękitem metylenowym |  |
| 8 | PN-EN 933-10 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości |  |
|  |  | drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu |  |
|  |  | powietrza) |  |
| 9 | PN-EN 1097-2 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania |  |
|  |  | odporności na rozdrabnianie |  |
| 10 | PN-EN 1097-3 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie |  |
|  |  | gęstości nasypowej i jamistości |  |
| 11 | PN-EN 1097-4 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: |  |
|  |  | Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza |  |
| 12 | PN-EN 1097-5 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: |  |
|  |  | Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją |  |
| 13 | PN-EN 1097-6 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie |  |
|  |  | gęstości ziaren i nasiąkliwości |  |
| 14 | PN-EN 1097-7 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: |  |
|  |  | Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna |  |
| 15 | PN-EN 1097-8 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: |  |
|  |  | Oznaczanie polerowalności kamienia |  |
| 16 | PN-EN 1367-1 | Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników |  |
|  |  | atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności |  |
| 17 | PN-EN 1367-3 | Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników |  |
|  |  | atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą |  |
|  |  | gotowania |  |
| 18 | PN-EN 1426 | Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą |  |
| 19 | PN-EN 1427 | Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda |  |
|  |  | Pierścień i Kula |  |
| 20 | PN-EN 1428 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach |  |
|  |  | asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej |  |
| 21 | PN-EN 1429 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji |  |
|  |  | asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na |  |
|  |  | sicie |  |

- PN-EN 1744-1        Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna

- PN-EN 1744-4        Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody

26      PN-EN 12591         Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych

27       PN-EN 12592        Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności

- PN-EN 12593         Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa

- PN-EN 12606-1      Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1:

|  |  | Metoda destylacyjna |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | PN-EN 12607-1 | Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod |  |
|  |  | wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT |  |
|  | i | Jw. Część 3: Metoda RFT |  |
|  | PN-EN 12607-3 |  |  |
| 31 | PN-EN 12697-6 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- |  |
|  |  | asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą |  |
|  |  | hydrostatyczną |  |
| 32 | PN-EN 12697-8 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- |  |
|  |  | asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni |  |
| 33 | PN-EN 12697-11 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- |  |
|  |  | asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem |  |
|  |  | i asfaltem |  |
| 34 | PN-EN 12697-12 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- |  |
|  |  | asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę |  |
| 35 | PN-EN 12697-13 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- |  |
|  |  | asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury |  |
| 36 | PN-EN 12697-18 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- |  |
|  |  | asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza |  |
| 37 | PN-EN 12697-22 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- |  |
|  |  | asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie |  |
| 38 | PN-EN 12697-27 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- |  |
|  |  | asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek |  |
| 39 | PN-EN 12697-36 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- |  |
|  |  | asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni |  |
|  |  | asfaltowych |  |
| 40 | PN-EN 12846 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych |  |
|  |  | lepkościomierzem wypływowym |  |

41     PN-EN 12847          Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

42     PN-EN 12850          Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych

43  PN-EN 13043             Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do

ruchu

| 44 | PN-EN 13074 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez |
| --- | --- | --- |
|  |  | odparowanie |
| 45 | PN-EN 13075-1 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu |
|  |  | rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym |

46    PN-EN 13108-1       Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfaltowy

47     PN-EN 13108-20     Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu

48    PN-EN 13179-1       Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych –

|  |  | Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli |
| --- | --- | --- |
| 49 | PN-EN 13179-2 | Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – |
|  |  | Część 2: Liczba bitumiczna |
| 50 | PN-EN 13398 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów |
|  |  | modyfikowanych |
| 51 | PN-EN 13399 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie |
|  |  | modyfikowanych asfaltów |
| 52 | PN-EN 13587 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych |
|  |  | metodą pomiaru ciągliwości |
| 53 | PN-EN 13588 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą |
|  |  | testu wahadłowego |

- PN-EN 13589            Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów

– Metoda z duktylometrem

- PN-EN 13614            Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych

|  |  | przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem |
| --- | --- | --- |
| 56 | PN-EN 13703 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji |
| 57 | PN-EN 13808 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji |
|  |  | asfaltowych |
| 58 | PN-EN 14023 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych |
|  |  | polimerami |

59    PN-EN 14188-1        Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco

60   PN-EN 14188-2        Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno

61   PN-EN 22592            Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą

otwartego tygla Clevelanda

62   PN-EN ISO 2592	Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda

11.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury).

WT-1 2014. Kruszywa. Wymagana Techniczne. Kruszywa  do mieszanek mineralno asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych

WT-2  2014. Nawierzchnie mineralno - asfaltowe Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

10.3. Inne dokumenty.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 124  z 2016 r.ze zmianami )