1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Wytycznych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszych wytycznych specyfikacji technicznych (STWiOBR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych, związanych z  (wpisać nazwę zadania).

1.2. Zakres stosowania Wytycznych Specyfikacji

Wytyczne STWiORB stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót określonych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych Wytycznymi Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej i/lub ścieralnej z asfaltu lanego zwanego dla ruchu KR3-KR6.

Zakres robót obejmuje:

## - wykonanie warstwy z asfaltu lanego o grubości zgodnej z dokumentacją projektową na obiekcie mostowym.

## 1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia zostały podane w DM.00.00.00.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00. p.1.5.

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji i ochrony robót budowlanych;

- zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego i interesu osób trzecich;

- ochrony środowiska;

- ochrony pożarowej;

- warunków bezpieczeństwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunków organizacji ruchu;

- zabezpieczenia terenu budowy;

- zabezpieczenia chodników i jezdni;

podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania Ogólne.

1.5.1. Wymagania szczegółowe

Wykonawca jest obowiązany do opracowania i przedstawienia do akceptacji co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania warstwy ścieralnej:

- projektów technologii wykonywania warstwy z asfaltu lanego MA11 na obiekcie mostowym, wraz z receptą zatwierdzoną przez niezależne laboratorium.

# 2. materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  DM.00.00.00. Zaleca się wykonywać z asfaltu lanego warstwę wiążącą. W uzasadnionych przypadkach z asfaltu lanego można wykonać także warstwę ścieralną.

Zaleca się stosować MA11. Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej z MA należy stosować materiały o właściwościach podanych poniżej.

Tablica 1. Materiały do wykonania warstwy z MA11.

| Lp. | Materiał | Wymagania wg |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kruszywo grube | Tabl.2 |
| 2 | Kruszywo drobne i o ciągłym uziarnieniu | Tabl.3a ÷ 3c |
| 3 | Wypełniacz | Tabl.4 |
| 4 | Asfalt PMB 25/55-60 | Tabl.5 |

2.1. Kruszywo

Kruszywo grube do warstwy z asfaltu lanego, w zależności od kategorii obciążenia ruchem,  powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13043 podane w tab. 1.

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy z asfaltu lanego.

| Lp. | Właściwości kruszywa | KR3-KR6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż: | GC90/15 (D/d <4) |
| 2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii: | G25/15 |
| 3 | Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: | f2 |
| 4 | Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4; kategoria nie wyższa niż: | FI20 lub SI20 |
| 5 | Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5; kat. nie niższa niż: | C95/1 |
| 6 | Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5, kategoria nie wyższa niż: | LA25 |
| 7 | Odporność na polerowanie kruszyw badana na normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej według PN-EN 1097-8 , kategoria nie niższa niż: | PSV50 |
| 8 | Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: | deklarowana przez producenta |
| 9 | Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3: | deklarowana przez producenta |
| 10 | Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: | deklarowana przez producenta |
| 11 | Mrozoodporność według PN-EN 1367-6,w 1 % NaCl; kategoria nie wyższa niż: | FNaCl 7 |
| 12 | „Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN -EN 1367-3; wymagana kategoria: | SBLA |
| 13 | Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3 | deklarowana przez producenta |
| 14 | Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1, p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: | mLPC 0,1 |
| 15 | Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 , p. 19.1: | wymagana odporność |
| 16 | Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 , p. 19.2: | wymagana odporność |
| 17 | Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN 1744-1 p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: | V3,5 |

Kruszywo drobne do warstwy z asfaltu lanego,  powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13043 podane w tablicach 3a i 3b.

Tablica 3a. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D  8 mm do warstwy z asfaltu lanego MA11.

| Właściwości kruszywa | Wymagania |
| --- | --- |
|  | KR3-KR6 |
| Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: | GF85 i GA85 |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: | GTC20 |
| Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż: | 10 |
| Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: | MBF10 |
| Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: | EcsDeklarowana |
| Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: | deklarowana przez producenta |
| Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 | deklarowana przez producenta |
| Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: | mLPC0,1 |

Tablica 3b.	Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D  8 mm do warstwy z asfaltu lanego MA11.

| Właściwości kruszywa | Wymagania |
| --- | --- |
|  | KR3-KR6 |
| Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: | GF85 lub GA85 |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: | GTC20 |
| Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż: | 16 |
| Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: | MBF10 |
| Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: | Ecs30 |
| Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 , rozdz. 7, 8 lub 9: | deklarowana przez producenta |
| Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 , rozdz. 7, 8 lub 9 | deklarowana przez producenta |
| Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: | mLPC0,1 |

Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy MA11 podano w tab. 4.

Tablica 4. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy z asfaltu lanego MA11.

| Właściwości kruszywa | Wymagania |
| --- | --- |
|  | KR3-KR6 |
| Uziarnienie według PN-EN 933-10 | zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043 |
| Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: | MBF10 |
| Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: | 1 % (m/m) |
| Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 | deklarowana przez producenta |
| Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: | V28/45 |
| Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: | R&B8/25 |
| Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż: | WS10 |
| Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-2, kategoria nie niższa niż: | CC70 |
| Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, wymagana kategoria: | KaDeklarowana |
| „Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: | BNDeklarowana |

2.2. Lepiszcze asfaltowe

Jako lepiszcze  asfaltowe do warstwy z asfaltu lanego należy stosować asfalt PMB 25/55-60  spełniający wymagania PN-EN 12591 właściwości asfaltu podano w tabeli 4.

Tablica 5. Wymagania dla asfaltu PMB 25/55-60 wg PN-EN 14023

| Lp. | Właściwości | PMB 25/55-60 |  | Metoda badań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wymaganie | klasa |  |
| 1 | Penetracja w 25 C, 0,1 mm | 25-55 | 3 | EN 1426 |
| 2 | Temperatura mięknienia, nie mniej niż,C | ≥ 60 | 6 | EN 1427 |
| 3 | Siła rozciągania metodą z duktylometrem (rozciąganie 50 mm/min), J/cm2 | ≥ 2 w 10C | 6 | EN 13589 EN 13703 |
|  | Po starzeniu wg EN 12607 - 1 |  |  |  |
| 4 | Zmiana masy, % | ≤ 0,5 | 3 | - |
| 5 | Pozostała penetracja, % | ≥ 60 | 7 | EN 1426 |
| 6 | Wzrost temperatury mięknienia, C | ≤ 8 | 2 | EN 1427 |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 7 | Temperatura zapłonu, C | ≥ 235 | 3 | EN ISO 2592 |
| 8 | Temperatura łamliwości, C | ≤ -10 | 5 | EN 12593 |
| 9 | Nawrót sprężysty w 25C, % | ≥ 50 | 5 | EN 13398 |
| 10 | Nawrót sprężysty w 10C, % | NRa | 0 |  |
| 11 | Zakres plastyczności, C | TBRb | 1 | - |
| 12 | Spadek temperatury mięknienia po badaniu wg EN 12607-1, C | TBRb | 1 | EN 1427 |
| 13 | Nawrót sprężysty w 25 C po badaniu wg EN 12607-1, % | ≥ 50 | 4 | EN 13398 |
| 14 | Nawrót sprężysty w 10 C po badaniu wg EN 12607-1, % | NRa | 0 |  |
| 15 | Stabilność magazynowania Różnica temperatur mięknienia, C | ≤ 5 | 2 | EN 13399 EN 1427 |
| 16 | Stabilność magazynowania Różnica penetracji, 0,1 mm | NRa | 0 | EN 13399 EN 1426 |
| a) NR – No Requirement (brak wymagań) b) TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) |  |  |  |  |

2.3. Środek adhezyjny

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywać powinowactwo fizykochemiczne, zapewniające odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa należy stosować środki poprawiające adhezję. Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocenę przyczepności należy określić na podstawie badania według PN-EN 12697-11, metoda A po 6 h obracania, kruszywo 8/11 jako podstawowe. Dopuszcza się inne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania. Przyczepność kruszywa powinna wynosić co najmniej 80%.

2.4. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i właściwości dodatków powinny być deklarowane. Skuteczność stosowanych dodatków i modyfikatorów powinna być udokumentowana lub sprawdzona. Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej środka obniżającego temperaturę produkcji i układania.

Do asfaltu lanego może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 13108-4, załącznik B.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  DM.00.00.00.

Wytwórnia asfaltu lanego powinna być zaakceptowana przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z asfaltu lanego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- otaczarek,

- kotłów transportowych wyposażonych w mieszadła i system podgrzewania z automatyczną regulacją temperatury,

- specjalistycznych układarek do asfaltu lanego,

- sprzętu do ręcznego wykończenia przy krawężnikach i urządzeniach instalacyjnych (taczek, żelazek, gładzików, łopat, szczotek itp.).

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  DM.00.00.00.

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami, wyposażonymi w instalacje umożliwiające podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze.

Asfalt lany należy przewozić środkami wyposażonymi w specjalne kotły transportowe wyposażone w mieszadła i system podgrzewania z automatyczną regulacją temperatury

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w  DM.00.00.00.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z WT-2 2010 i PN-EN 13108-6.

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca opracuje receptę mieszanki mineralno-asfaltowej ze składników o właściwościach zgodnych z wymaganiami podanymi w p.2 i wykona badanie typu dla opracowanej recepty, potwierdzające spełnienie wymagań użytkowych określonych w p. 5 poniżej.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w asfalcie lanym podano w tablicy 6.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartości lepiszcza do asfaltu lanego MA11

do warstwy wiążącej i ścieralnej

| Właściwość | Przesiew [%(m/m)] |  |
| --- | --- | --- |
|  | MA 11 KR3-KR6 |  |
| Wymiar sita #, [mm] | od | do |
| 16,0 | 100 | - |
| 11,2 | 90 | 100 |
| 8,0 | 70 | 85 |
| 5,6 | - | - |
| 2 | 45 | 55 |
| 0,125 | 22 | 35 |
| 0,063 | 20,0 | 28,0 |
| zawartość lepiszcza | Bmin6.5 |  |

Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilość lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, określona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej (np. Bmin6.5=6,5%) przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρα), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podana wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według równania:

Α=2,650/ ρα

Gęstość mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru

ρα=P+P2+...+PnP+P2+...+Pnρ+ρ2+...+ρn

Gdzie:

P1+P2+….Pn - procentowa zawartość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej)

ρ1  + ρ2 +…. ρn   - gęstość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej)

Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna być wyższa od podanego Bmin o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników i błąd badania.

Minimalna zawartość lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji – jest to lepiszcze rozpuszczalne w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie), nie uwzględniająca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.

Lepiszcze rozpuszczalne to lepiszcze tworzące błonkę lepiszcza na ziarnach kruszywa.

Lepiszcze nierozpuszczalne – lepiszcze absorbowane przez pory kruszywa mieszanki mineralnej.

Asfalt lany do warstwy wiążącej i ścieralnej powinien spełniać wymagania zależnie od obciążenia ruchem podane w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagane właściwości asfaltu lanego do warstwy wiążącej i ścieralnej

| Właściwość | Metoda badania | Wymaganie KR3-KR6 |
| --- | --- | --- |
| Odporność na deformacje trwałe | PN-EN 13108-20 | Imin1,0 Imax3,0 INC0,4 dla asfaltu lanego z lepiszczem elastomerowym INC0,6 |

5.2. Produkcja i przechowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej składników

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ±5°C.  Temperatura asfaltu PMB 25/55-60 w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać temperatury 180°C, w okresie krótkotrwałym nie dłuższym niż 5 dni.

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej powinna wynosić od 200°C (mieszanka dostarczona na miejsce wbudowania) do 230°C(mieszanka bezpośrednio po wytworzeniu).

Podczas produkcji asfaltu lanego można oddzielnie podgrzewać wypełniacz w dodatkowej suszarce. W celu zapewnienia odpowiedniej urabialności asfaltu lanego może być wymagane zastosowanie dodatków zmniejszających lepkość lepiszcza asfaltowego.

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewniać równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki mineralno-asfaltowej mogą być dodawane w postaci stałej lub ciekłej. System dozowania powinien zapewnić jednorodność dozowania dodatków do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków.

Mieszankę mineralno-asfaltową należy stosować na podstawie deklarowania jej przydatności do przewidywanego celu.  Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in. typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. Wykonawca powinien deklarować przydatność wszystkich materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni asfaltowej. Odbywa się to przez:

- podanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganych w odpowiednim dokumencie wyrobu (normie lub aprobacie technicznej),

- deklarowanie przydatności materiału do przewidywanego celu.

W przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich przydatność do przewidywanego celu.

5.3. Przygotowanie podłoża

Podłoże, pod warstwę wiążącą będzie stanowić hydroizolacja gruba lub hydroizolacja zgrzewalna. Podłożem pod warstwę ścieralną będzie stanowić warstwa wiążąca lub wyrównawcza.

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.  Nie dopuszcza się, aby w podłożu były koleiny lub inne zagłębienia mogące powodować zwiększone zaleganie wody.

Nie należy stosować skropienia lepiszczem izolacji przeciwwodnej, ani podłoża pod asfalt lany. Nie stosować skropienia asfaltu lanego jako podłoże pod SMA.

Brzegi krawężników oraz innych urządzeń instalacyjnych jak wpusty powinny być przed położeniem asfaltu lanego posmarowane asfaltem drogowym wg PN-EN 12591 „metodą na gorąco”, albo innym lepiszczem wg p.2.4. D.04.07.01.

5.4. Wbudowanie mieszanki asfaltu lanego

Asfalt lany można wbudowywać na podłożu przygotowanym jak wyżej. Podłoże musi być czyste, nie może być na nim śniegu lub lodu. Należy przestrzegać wymagań producenta izolacji oraz mieszanki mineralno-asfaltowej. Nie wolno wbudowywać mieszanki, gdy na podłożu tworzy się zamknięty film wodny.

Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do jej ułożenia  przed sezonem zimowym, aby zapewnić szczelność nawierzchni i jej odporność na działanie wody i mrozu. Asfalt lany należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Asfalt lany nie może być układany podczas deszczu oraz na wilgotnym podłożu. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od -2°C przed przystąpieniem do robót i 0°C w czasie robót. Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie; przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej.  W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.

Asfalt lany powinien być wbudowywany rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Układanie ręczne jest dopuszczalne tylko w tych miejscach, gdzie nie jest możliwe wbudowanie jej przy pomocy układarki. Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 10 m, lecz   co najmniej 3 razy na obiekcie, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

W trakcie wykonywania warstwy wiążącej należy zwracać uwagę na niebezpieczeństwo mechanicznego uszkodzenia izolacji. Koło samochodu lub gąsienica rozścielacza może wcisnąć pojedyncze, grube ziarno w izolację i je przeciąć. Ponadto, nie można dopuszczać do gwałtownego hamowania pojazdów samochodowych oraz skręcania kół w miejscu.

Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestojów, z jednostajną prędkością. Grubość warstwy układanej w jednym cyklu technologicznym nie może być mniejsza niż 30 mm i większa niż 60 mm. W przypadku konieczności uzyskania większej grubości nawierzchni należy wykonać ją w dwóch warstwach.

Zaleca się układanie asfaltu lanego całą szerokością jezdni. Złącza podłużne warstwy wiążącej powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 10 cm. Złącze należy dokładnie zatrzeć, aby otrzymać równą powierzchnię. W razie potrzeby do rozgrzania krawędzi można stosować promienniki podczerwieni. Złącze robocze powinno być równe, a powierzchnia krawędzi powinna być oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Do układania warstwy ścieralnej można przystąpić po ostygnięciu warstwy wiążącej do temperatury otoczenia.

5.5. Połączenia technologiczne

W przypadku wszelkich połączeń technologicznych warstwy z asfaltu lanego, również połączeń warstwy wiążącej z urządzeniami w nawierzchni lub ją ograniczającymi należy wykonywać spoiny. Spoiny wykonuje się z materiałów  termoplastycznych przeznaczonych do tego celu. Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:

- nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.

Asfalt lany w pobliżu dylatacji o szerokości ok. 0,5 m może być układany ręcznie, ale wówczas zaleca się jego uszorstnienie i zagęszczenie małym walcem, który będzie poruszał się równolegle do osi dylatacji. Na krawędzi urządzenia dylatacyjnego oraz na krawędzi nawierzchni układanej mechanicznie, na grubości przyszłej warstwy ścieralnej, należy nakleić elastomerowo-asfaltową taśmę topliwą.

Przed ułożeniem nawierzchni na krawężniku na wysokości przyszłej warstwy ścieralnej należy również nakleić elastomerowo-asfaltową taśmę topliwą.

Połączenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią drogową powinno być wykonane w strefie płyty przejściowej. Połączenie warstw ścieralnej i wiążącej powinny być przesunięte o co najmniej 0,5 m. Połączenia powinny być uszczelnione elastomerowo-asfaltową taśmą topliwą.

Na obiektach inżynierskich, na których zamontowane są modułowe urządzenia dylatacyjne (w tym jednomodułowe), nawierzchnia mostowa powinna być ułożona na przęśle do dylatacji. Za dylatacją (na przyczółku) powinna być wykonana nawierzchnia drogowa.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  DM.00.00.00.

## 6.1. Badania i sprawdzenia przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- przedstawić Inżynierowi do akceptacji Wytwórnię mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z kompletem informacji i aktualnym certyfikatem ZKP,

- przedstawić do akceptacji recepty i wstępne badania typu dla proponowanych mieszanek,

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania,

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera/Kierownika projektu,

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.

### 6.2. Badania kontrolne

Badania wykonawcy są wykonywane przez wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej usługi (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu z niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenie uchybień w stosunku do wymagań z kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.

Badania wykonawcy dotyczące wykonywania nawierzchni:

- temperatura powietrza,

- temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,

- wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej,

- grubość wykonanych warstw,

- spadki poprzeczne warstwy asfaltowej,

- równość warstwy asfaltowej,

- ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 8.

Tablica 8.  Rodzaje badań kontrolnych

| Lp. | Rodzaj badań |
| --- | --- |
| 1 | Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) |
| 1.1 | Uziarnienie |
| 1.2 | Zawartość lepiszcza |
| 1.3 | Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego |
| 1.4 1.5 | Zagłębienie trzpienia (włącznie z przyrostem po kolejnych 30 minutach badania) |
| 2 | Warstwa asfaltowa a) |
| 2.1 | Spadki poprzeczne |
| 2.2 | Równość |
| 2.3 | Grubość lub ilość materiału |
| - do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 3 500 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona na życzenie Inżyniera/Kierownika projektu - raz dla dziennej produkcji |  |

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek asfaltu lanego przed wbudowaniem. Nie dopuszcza się pobierania próbek z wykonanej warstwy asfaltowej na izolacji mostowej.

Temperatura mięknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczyć wartości dopuszczalnych:

- dla polimeroasfaltu PMB 25/55-60 	78 °C.

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w poniżej:

- zawartość lepiszcza rozpuszczalnego: ± 0,3%

- zawartość kruszywa <0,063: ± 2,2%

- zawartość ziaren > 2 mm :  ± 3 %,

- zawartość ziaren >8 mm : ± 4%,

- zawartość ziaren 0,063 – 2 mm : ± 3%

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej i dla wartości średniej nie może odbiegać od wartości projektowanej o więcej niż ± 0,3%.

Zagłębienia trzpienia podczas badania każdej próbki sześciennej, sporządzonej z luźnej mieszanki asfaltu lanego nie może przekroczyć wartości deklarowanej o więcej niż +1,0 mm, - 0,4 mm.

Spadki poprzeczne

Należy wykonać badanie na każdym pasie  ruchu co 10 m, co najmniej 5 razy dla  obiektu Spadki poprzeczne warstwy być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją   0,5% dla warstwy wiążącej i  0,2% dla warstwy ścieralnej.

Równość podłużna i poprzeczna warstwy wiążącej. Dopuszczalne nierówności podłużne nie mogą przekroczyć :

- 6 mm dla dróg klasy GP;

- 9 mm dla dróg klasy  G, Z;

- 12 mm dla pozostałych dróg (drogi L, D, parkingi, place).

#### Równość podłużna warstwy ścieralnej wykonanej z asflatu lanego

Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej należy stosować metodę profilometryczną pomiaru, umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Pomiaru należy dokonywać w śladzie prawego koła, z wyjątkiem poboczy utwardzanych, ocenianych w środku przekroju. Zaleca się utrzymywanie w czasie pomiaru stałej prędkości w zakresie 50-70 km/h. Nawierzchnia przeznaczona do pomiaru powinna być czysta i sucha.

Dopuszcza się metodę profilometryczną lub pomiar łatą 4 m.

Do profilometrycznych pomiarów równości podłużnej powinien być wykorzystywany sprzęt umożliwiający rejestrację, z dokładnością 1,0 mm, profilu podłużnego o charakterystycznych długościach nierówności mieszczących się w przedziale od 0,5 m do 50 m. Wartości IRI oblicza się nie rzadziej niż co 50 m. Długość ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna być większa niż 1000 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości wskaźnika, których nie można przekroczyć na 50 %, 80 % i 100 % długości badanego odcinka nawierzchni. Jeżeli na odcinku nie można wyznaczyć co najmniej 10 wartości IRI, to wartość miarodajna, będąca sumą wartości średniej i odchylenia standardowego nie powinna przekroczyć wartości odpowiedniej dla 80% długości badanego odcinka nawierzchni. Wartości wskaźnika, wyrażone w mm/m określa tablica 9. W tablicy 10 podano wartości, przekroczenie których wymaga zlikwidowania nierówności.

Tablica 9. Wymagane wskaźniki IRI w zależności od klasy drogi.

| Klasa drogi | Element nawierzchni | Max. wartość wskaźnika IRI [mm/m] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IRIśr | IRImax |
| GP | pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, włączania i wyłączania | 1,3 | 2,4 |
|  | utwardzone pobocza | 1,5 | 2,7 |
| G | pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, włączania i wyłączania | 1,7 | 3,4 |
|  | utwardzone pobocza | 2,0 | 3,8 |

Tablica 10. Wymagane wskaźniki IRI przekroczenie których wymaga likwidacji nierówności.

| Klasa drogi | Element nawierzchni | Max. wartość wskaźnika IRI [mm/m] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IRIśr | IRImax |
| GP | pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, włączania i wyłączania | 1,63 | 2,6 |
|  | utwardzone pobocza | 1,8 | 2,9 |
| G | pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, włączania i wyłączania | 2,0 | 3,6 |
|  | utwardzone pobocza | 2,3 | 4,0 |

Równość podłużna i poprzeczna warstwy ścieralnej badana metodą profilometryczną (lub łatą). Dopuszczalne nierówności podłużne nie mogą przekroczyć:

- 6 mm dla dróg klasy GP;

- 9 mm dla dróg klasy  G, Z;

- 9 mm dla pozostałych dróg (drogi L, D, parkingi, place).

Grubość wykonanej warstwy, nie może odbiegać od projektowanej o więcej niż 10%.

Właściwości przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej z MA. Dla warstwy ścieralnej należy określić dodatkowo jej właściwości przeciwpoślizgowe. Do wykonywania badań współczynnika tarcia nawierzchni drogowych należy stosować zestaw pomiarowy SRT-3, posiadający aktualną homologację potwierdzającą, że spełnia odpowiednie wymogi jakościowe i wydajnościowe. Przed wykonaniem badań urządzenie pomiarowe musi być przygotowane i skalibrowane zgodnie z zaleceniami producenta. W badaniach współczynnika tarcia należy stosować oponę handlową Barum Bravuris rozmiaru 185/65 R14. Badania należy wykonywać nie rzadziej niż co 50 m, na każdym pasie ruchu. Długość odcinka podlegającego ocenie nie powinna być większa niż 1000 m, a liczba pomiarów nie mniejsza niż 10.

Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni określane są współczynnikiem tarcia. Wartości współczynnika tarcia należy wyznaczać na podstawie pomiarów w prawym śladzie kół. W przypadku braku utwardzonego pobocza badania można wykonywać w lewym śladzie kół. Podczas badania zestawem pomiarowym SRT-3 rejestruje się dane o lokalizacji toru pomiarowego, przez podanie pikietaża i współrzędnych geograficznych GNSS.

Pomiar wykonuje się z pełną blokadą koła pomiarowego z oponą testową, przy temperaturze otoczenia od 5ºC do 30ºC, na czystej nawierzchni, zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2. Badanie należy wykonać przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu drogowego oraz powtórnie w okresie od 4 do 8 tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji. Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, badanie powinno być wykonane z możliwie najmniejszym opóźnieniem. Uzyskane wartości współczynnika tarcia rejestruje się z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Wartości miarodajnego współczynnika tarcia ocenianego odcinka nawierzchni nie powinny być niższe niż podane w tabl. 11.

Tablica 11. Graniczne wartości współczynnika tarcia wymagane przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu i w okresie 4 do 8 tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji, przy zastosowaniu opony Barum Bravuris,

| Klasa drogi | Element nawierzchni | Miarodajny współczynnik tarcia przy prędkości zablokowanej opony względem nawierzchni |
| --- | --- | --- |
|  |  | 60 km/h |
| GP | Pasy ruchu zasadniczego, dodatkowe, utwardzone pobocza | 0,45 |
| G, Z | Pasy ruchu zasadniczego, dodatkowe, utwardzone pobocza | 0,39 |
| W przypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 (np. ronda, dojazdy do skrzyżowań, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,48, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. |  |  |

- Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż podane w tab. 12. W przeciwnym przypadku należy dokonać zabiegu poprawiającego właściwości przeciwpoślizgowe, w sposób uzgodniony z Inwestorem. Jeżeli uzyskane w pomiarach wartości miarodajnego współczynnika tarcia będą niższe niż podane w tab. 16 należy dokonać zabiegu poprawiającego właściwości przeciwpoślizgowe, w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Tablica 12.   Graniczne, nieprzekraczalne wartości współczynnika tarcia wymagane na koniec okresu gwarancyjnego, przy zastosowaniu opony Barum Bravuris

| Klasa drogi | Element nawierzchni | Miarodajny współczynnik tarcia przy prędkości zablokowanej opony względem nawierzchni |
| --- | --- | --- |
|  |  | 60 km/h |
| GP | Pasy ruchu zasadniczego, dodatkowe, utwardzone pobocza | 0,43 |
| G, Z | Pasy ruchu zasadniczego, dodatkowe, utwardzone pobocza | 0,37 |
| W przypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 (np. ronda, dojazdy do skrzyżowań, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,45, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. |  |  |

## 6.3. Badania arbitrażowe

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera/Kierownika Projektu. Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium (zaleca się, aby posiadało akredytację w zakresie badań, które są przedmiotem sporu), które nie wykonywało badań kontrolnych. Laboratorium to musi być zaakceptowane przez obie strony. Wyniki badań arbitrażowych zastępują wyniki badan kontrolnych (pierwotnych).

Koszty badań arbitrażowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania.

6.4. Postępowanie z niewłaściwie wykonaną warstwą

W zależności od rodzaju i zakresu wad zgodnie z porozumieniem (między Wykonawcą a Zamawiającym) w wypadku danej warstwy o danym zakresie możliwe są dwa przypadki:

- Wykonawca usunie wadliwą warstwę i ponownie wykona warstwę o pożądanych właściwościach, zgodnych ze specyfikacją w ustalonym zakresie,

- Zamawiający dokona potrąceń zapłaty według wyliczeń Inżyniera/Kierownika projektu (według zasad podanych w WT2 2008).

Decyzję w tej sprawie podejmuje Zamawiający.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  DM.00.00.00.

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) określonej grubości warstwy wiążącej z asfaltu lanego o określonej grubości, przyjmując szerokość górnej powierzchni warstwy ścieralnej niezależnie od ilości warstw.

Szerokość górnej powierzchni warstwy jest określona z wyłączeniem skosów krawędzi i brzegów, dla których wykonania oszacowanie ilości materiału należy do Wykonawcy.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w  DM.00.00.00.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera/Kierownika projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- podłoże przygotowane do ułożenia warstwy wiążącej lub ścieralnej,

- ułożona warstwa wiążąca lub ścieralna.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  DM.00.00.00.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie zarobu próbnego i jego badań, zatwierdzenie recepty,

- zakup, załadunek, transport i składowanie na budowie niezbędnych materiałów,

- zakup i dostarczenie pozostałych czynników produkcji,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie (oczyszczenie) podłoża (izolacji lub warstwy wiążącej),

- wykonanie warstwy wiążącej i/lub ścieralnej określonej grubości,

- wykonanie złączy i uszczelnień przy krawężnikach i wpustach oraz innych elementach, oraz uszczelnień technologicznych,

- wykonanie badań kontrolnych wg p.6,

- oczyszczenie terenu robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Podane w D.04.07.01.