1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Wytycznych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB

Przedmiotem niniejszych wytycznych specyfikacji technicznych (STWiOBR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z  ……………………..  (wpisać nazwę zadania).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Wytyczne STWiORB stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót określonych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji grubych, zgodnie z dokumentacją projektową.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie izolacji grubych na zimno płyt pomostów mostowych.

## Specyfikacja nie dotyczy izolacji wykonywanych z żywic polimerowych, ani izolacjo- nawierzchni.

## 1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia zostały podane w DM.00.00.00.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00. p.1.5.

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji i ochrony robót budowlanych;

- zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego i interesu osób trzecich;

- ochrony środowiska;

- ochrony pożarowej;

- warunków bezpieczeństwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunków organizacji ruchu;

- zabezpieczenia terenu budowy;

- zabezpieczenia chodników i jezdni;

podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania Ogólne.

# 2. materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w DM.00.00.00.

Izolacje grube z mas asfaltowo-polimerowych i płyt ochronnych mogą być stosowane zarówno na betonowych, jak i stalowych płytach pomostów obiektów mostowych.

Izolacje grube wykonywane są z dwóch materiałów (należy stosować system jednego producenta):

- dwuskładnikowej masy asfaltowo-polimerowej,  stosowanej na zimno

- płyt ochronnych  wykonanych  ze  zmodyfikowanej  mieszanki  mineralno bitumicznej  sprasowanej  między  dwiema  warstwami  specjalnej  włókniny  technicznej  nasyconej zmodyfikowanym asfaltem.

Grubość nakładanej masy izolacyjnej asfaltowo-polimerowej musi być zgodna z wymaganiami producenta materiałów.

Płyty ochronne mają grubość na ogół 3, 6, 12 mm. Zastosowanie konkretnej grubości płyty jest zależne od przewidywanego ruchu na obiekcie, im cięży ruch tym grubsza płyta ochronna i powinno być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej.

Ponieważ płyty są układane na styk, do zaklejania styków stosuje się odpowiednie taśmy samoprzylepne. Wymagania wobec stwardniałej masy asfaltowo-polimerowej oraz wobec płyt i gotowej izolacji przedstawiono w tabl. 1.

Tablica. 1. Wymagania wobec stwardniałej masy izolacyjnej i płyt ochronnych.

| Lp. | Właściwości | Jednostki | Wymagania | Metody badań według |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Temperatura łamliwości stwardniałej masy izolacyjnej na próbkach po 24 h od ich wykonania | °C |  - 35 | PN-EN 12593:2004 |
| 2 | Giętkość stwardniałej masy izolacyjnej, na wałku  30 mm w temp. -20°C na próbkach po 24 h od ich wykonania | - | bez uszkodzeń | PN-B-04615 : 1990 |
| 3 | Nasiąkliwość płyt ochronnych | % |  5 | PN-B-04615 : 1990 |
| 4 | Przyczepność izolacji do podłoża | MPa | ≥ 0,5 | PN-EN 1542 |
| 5 | Przyczepność izolacji do podłoża po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: s-18°C/ +18°C | MPa | ≥ 0,5 | PN-EN 1542 |

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM.00.00.00.

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:

- do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia i czyszczenia mechanicznego podłoża,

- do układania materiałów płynnych – grace, wałki lub pędzle do rozkładania,

- inne drobne narzędzia ręczne.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00.

Materiały do wykonywania izolacji grubych można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, natomiast masy asfaltowo-polimerowe powinny być dodatkowo zabezpieczone przed przemrożeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w DM.00.00.00.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: przygotowanie podłoża betonowego lub stalowego, naniesienie masy asfaltowo-polimerowej, ułożenie płyt ochronnych, zabezpieczenie styków. Przy wykonywaniu prac izolacyjnych należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta systemu izolacyjnego dotyczących wymaganych warunków atmosferycznych: temperatury i wilgotności powietrza oraz wilgotności i temperatury podłoża.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewać na otwartym ogniu. W okresie chłodów materiały te doprowadza się do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w gorącej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowę gotowe preparaty nie mogą być rozcieńczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiałami izolacyjnymi.

W trakcie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, zawartych w kartach charakterystyki, ponieważ materiały stosowane do wykonania izolacji są łatwopalne. Należy unikać otwartego ognia w promieniu 20 metrów od miejsca pracy lub składowania materiałów.

## 5.1. Przygotowanie powierzchni  betonowej do ułożenia izolacji

Izolację układa się na odpowiednio wytrzymałym mechanicznie, suchym, czystym, równym i gładkim podłożu, wolnym od plam olejowych i pyłu. Jeżeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolację można układać na betonie po co najmniej 14 dniach od jego ułożenia, gdy dojrzewanie betonu następowało w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie betonu następowało w temperaturze niższej, okres oczekiwania przed rozpoczęciem robót izolacyjnych należy odpowiednio wydłużyć. Bezpośrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podłoże należy oczyścić sprężonym powietrzem w celu uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cementowego, niewiązanych ziaren kruszywa, pyłów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby obniżać przyczepność warstw bitumicznych do betonu. Sprężarka powinna być wyposażona w filtr olejowy. Odpylanie należy wykonywać zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejącego podczas robót.

Ubytki betonu należy wypełnić specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi według PN-EN 1504-3.

Przygotowane podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

- wytrzymałość gwarantowana na ściskanie powinna być nie mniejsza niż wynikająca z przyjętej klasy betonu (w wypadku podłoża istniejącego – obiekt remontowany/przebudowywany – należy  przeprowadzić badanie przyczepności wierzchnich warstw betonu metodą pul-off według PN-EN 1542, wymagana średnia wartość przyczepności powinna być nie mniejsza niż 1,5 MPa (minimalny odczyt nie mniej niż 1,0 MPa)),

- podłoże pod izolacje grube powinno być suche lub lekko wilgotne, ale bez kałuż i wody w zagłębieniach, należy sprawdzić dopuszczalną wilgotność podłoża zgonie z wymaganiami Producenta wybranego systemu,

- podłoże powinno być czyste: powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń; ocenę czystości podłoża wykonuje się wizualnie,

- podłoże powinno być gładkie: za podłoże gładkie uznaje się powierzchnie nie wykazujące lokalnych nierówności przekraczających 5 mm.

5.2. Przygotowanie powierzchni  stalowej do ułożenia izolacji

Podłoże stalowe oczyszczone do stopnia czystości, co najmniej Sa 2 według PN-ISO 8501 nie wymaga dodatkowych zabiegów i na tak przygotowaną powierzchnię można układać izolacyjną masę asfaltowo-polimerową. W razie wątpliwości można na oczyszczoną stal zastosować antykorozyjny grunt epoksydowy, a po jego wyschnięciu, ale nie później niż po 14 dniach układać masę izolacyjną.

5.3. Układanie izolacji z masy asfaltowo-polimerowej i płyt ochronnych

Dwa komponenty mas izolacyjnych należy ze sobą zmieszać za pomocą ręcznie. Nie należy używać mieszadeł elektrycznych, aby nie wprowadzić do masy zbędnego powietrza. Do większego opakowania należy wlać zawartość mniejszego opakowania. Mieszać do momentu, gdy przestaną się pojawiać smugi i masa będzie jednorodna. Masę nakłada się na oczyszczone podłoże w ilości zgodnej z wymaganiami producenta (zużycie w kg na metr kwadratowy). Masę rozprowadza się pędzlami, wałkami lub gracami. Masę należy jak najszybciej po wymieszaniu ułożyć na podłożu i zabezpieczyć płytami ochronnymi. Powierzchnia pokryta masą powinna być o 5 cm większa z każdej strony niż wymiar płyty ochronnej.

O ile projektant nie zaznaczy w projekcie płyty ochronne powinno się dobierać w zależności od kategorii ruchu na obiekcie. Pod nawierzchnie kładek dla ruchu pieszego i ewentualnie lekkiego ruchu kołowego wystarczające są płyty grubości 3 mm, pod pozostały ruch samochodowy płyty 6 mm. Płyty ciężkie 12 mm z reguły są stosowane na obiektach kolejowych.

Płyty ochronne układa się w styk, a ich styki zabezpiecza się taśmami ochronnymi samoprzylepnymi. Płyty można docinać za pomocą noży. Po wykonanej izolacji dopuszcza się jedynie ruch pieszy. Na tak przygotowaną izolację można bezpośrednio układać warstwy nawierzchni bitumicznej zarówno z betonu asfaltowego, jak i asfaltu twardo lanego.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  DM.00.00.00.

6.1. Kontrola przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać kontroli przygotowania podłoża. Podłoże powinno spełniać wymagania podane w p.5.1 lub 5.2. Podłoże powinno być odebrane przez Inspektora.

6.2. Kontrola w czasie prowadzenia robót

W trakcie prowadzenia robót należy kontrolować:

- warunki atmosferyczne,

- prawidłowość wykonywania izolacji i przykrycia płytami ochronnymi.

Kontrola warunków atmosferycznych. W trakcie trwania robót należy na bieżąco sprawdzać warunki atmosferyczne (temperaturę i wilgotność powietrza oraz określać temperaturę punktu rosy dla danej temperatury i wilgotności) i porównywać je z wymaganiami producenta podanymi w kartach technicznych materiałów. Z pomiarów warunków atmosferycznych należy sporządzić protokół pomiarów (jeśli wymagany).

Kontrola temperatury podłoża.  Przed przystąpieniem do nakładania izolacji należy skontrolować temperaturę podłoża. Powinna być ona wyższa o minimum 3 stopnie C od temperatury punktu rosy. Pomiar temperatury otoczenia należy wpisać do protokołu  z pomiarami warunków atmosferycznych.

Kontrola wykonania izolacji. Kontrola wykonania izolacji polega na:

- kontroli zużycia masy izolacyjnej asfaltowo-polimerowej - powinna być zgodna z kartą techniczną materiału,

- kontroli staranności ułożenia płyt ochronnych na styk, bez zbędnych szpar, i staranności przyklejenia taśm zabezpieczających styki.

6.3. Kontrola wykonanych robót

Kontrola ułożonej izolacji polega na:

- ocenie wizualnej prawidłowości wykonania izolacji,

- sprawdzeniu przyczepności papy do podłoża.

Badanie przyczepności izolacji do podłoża (dla płyt o grubości 3 i 6 mm) powinno być wykonywane na losowo wybranym polu badawczym. Pole badawcze powinno mieć powierzchnię około 3 m2. Na każdym polu badawczym należy wykonać minimum 3 badania w 3 punktach pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000 m2 należy wyznaczyć co najmniej jedno dodatkowe pole badawcze. Na obiektach większych należy dodać jedno pole badawcze na każde dodatkowo rozpoczęte 2000 m2  izolowanej powierzchni.

Do oceny przyczepności stosuje się metodę  „pull-off”: polegającą na odrywaniu metalowych krążków o średnicy zewnętrznej 50 mm, naklejonych na izolacji za pomocą kleju, przy zastosowaniu aparatu pull-off wg PN-EN 1542. Przed naklejeniem krążka izolację należy naciąć specjalną koronką o średnicy rdzenia równej średnicy krążka. Nacięcie należy wykonać przez całą grubość izolacji. Na każdym polu należy nakleić po 5 krążków, oderwać je aparatem „pull-off” i obliczyć średnią arytmetyczną z pomiaru. Pomiary należy wykonywać przy temperaturze otoczenia nie wyższej niż +10°C. Średnia wartość przyczepności do podłoża nie powinna być mniejsza od 0,5 MPa.

Miejsca uszkodzonej izolacji należy naprawić przez wypełnienie otworu w płycie ochronnej masą i ułożenie na wierzchu łaty wyciętej z płyty ochronnej i zabezpieczenie styków taśmą.

6.4. Postępowanie  robotami wadliwymi

Wady wykonanej izolacji i ich naprawa. Przed ułożeniem nawierzchni na izolacji należy przeprowadzić przegląd izolacji i jej odbiór. Jeżeli w czasie przeglądu zostaną stwierdzone uszkodzenia izolacji, to powinna one zostać naprawione. Szczegółowy sposób naprawy powinien zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Do najczęściej spotykanych wad izolacji należą:

- niedoklejenie arkuszy na krawędziach,

- uszkodzenia mechaniczne.

Niedoklejenia arkuszy na krawędziach wynikają z niedostatecznej ilości masy pod płytą. W miarę możliwości należy uzupełnić braki, a płytę docisnąć.

Uszkodzenia mechaniczne powstają na skutek przecięcia izolacji ostrymi przedmiotami. Na miejsce uszkodzenia należy przykleić łaty.

W wypadku stwierdzenia przez Inspektora zbyt dużej liczby wad Wykonawca wykona izolację ponownie na swój koszt.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  DM.00.00.00.

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w  DM.00.00.00.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli sprawdzenia wg p. 6.1 dały wynik pozytywny.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- podłoże betonowe przygotowane do ułożenia izolacji,

- podłoże stalowe przygotowane do ułożenia izolacji,

- ułożenie masy izolacyjnej,

- ułożenie płyt ochronnych i zabezpieczenie styków.

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami  DM.00.00.00.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  DM.00.00.00.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup, dostarczenie i składowanie materiałów i innych niezbędnych środków,

- opracowanie PZJ,

- przygotowanie podłoża betonowego lub stalowego ,

- wykonanie izolacji z masy i płyt ochronnych i zabezpieczenie styków,

- wykonanie sprawdzeń i badań,

- naprawę ewentualnych uszkodzeń,

- oczyszczenie miejsca robót.

Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. W cenie jednostkowej mieści się również wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostów roboczych niezbędnych do wykonania izolacji.

Cena wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących określonych niniejszą ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie

- PN-EN 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne